2022年河南省汽车维修工（水性漆）

职业技能竞赛理论知识考试

公开练习题库（900道）

一、单项选择题（共计400道题）

1、车身全部使用钢骨架及冲压成形钢板始于（A）年。

A、1916      B、1940  　　 C、1943

2、国家行业标准《汽车油漆涂层》（QC/T 484—1999）中规定油漆涂层分（B）个组和若干等级。

A、8         B、10         C、12

3、汽车车身外围板约占车身质量的（C）。

A、40％      B、30％       C、20％

4、汽车的总体构造中，用来安置乘员与货物的主要是（C）。

A、底盘      B、车身       C、车厢

5、汽车的车身可以与车架分开的是（C）。

A、承载式车身　　B、半承载式车身　　C、非承载式车身

6、黑色金属是指（B）类材料。

A、铝        B、钢铁       C、铜

7、所有的汽车（C）行李舱。

A、都有      B、都没有     C、不一定有

8、当代轿车大部分采用（B）车身。

A、非承载式    B、承载式     C、车架式

9、一辆能给人以精神感染、享受美好生活感觉的汽车，需要（A）的精心装饰。

A、喷涂作业人员   B、机修作业人员   C、钣金作业人员

10、汽车发动机罩盖是（B）。

A、铆接连接     B、位置可以调节     C、不能调节

11、汽车车身外蒙皮钢板厚度一般为（C）mm左右。

A、1、5       B、2     C、0、8

12、世界上第一辆装有汽油机的四轮汽车是在（C）生产的。

A、美国      B、英国     C、德国     D、日本

13、最早期的汽车是敞开式车身，（A）出现箱型车身。

A、20世纪初   B、20世纪末    C、19世纪末   D、19世纪初

14、车身最早是用木材制成骨架，外装订上木板制成。到1916年，（A）出现全部使用钢骨架冲压成型组成的汽车车身。

A、美国    B、英国    C、德国    D、法国

15、车身外部涂装，最初使用凡立水及油脂漆，（B）年开始使用硝基漆。

A、1934    B、1924    C、1940     D、1886

16、随着焊接及加工技术的发展，（B）年以后汽车车身结构发生了很大的变化。

A、1924    B、1940    C、1962     D、1980

17、客车车身因使用环境不同，讲究外观更豪华和乘客舒适性的是（D）。

A、城市公交客车    B、长途客车

C、卧铺客车        D、旅游客车

18、（D）车身结构取消了车架。

A、非承载式        B、半承载式

C、骨架式          D、壳体式

19、TQ2甲等级涂层的耐腐蚀性要求使用（C）年后，不应产生穿孔腐蚀及结构性损坏。

A、3        B、5        C、8        D、10

20、TQ2乙等级涂层的耐腐蚀性要求在江南地区使用（C）万km后，不应产生穿孔及结构性损坏。

A、5       B、10       C、20        D、30

21、有色金属是指的（B）类材料。

A、铸铁    B、铜    C、钢材

22、大多数整体式车身都采用（B）制成。

A、热轧钢板     B、冷轧钢板      C、高碳钢板

23、聚丙烯的缩写代号是（B）。

A、PE      B、PP      C、PC

24、热塑性塑料数量很大，约占全部塑料的（A）。

A、80％    B、60％    C、40％

25、薄钢板通常是指用冷轧或热轧方法生产的厚度在（C）mm以下的钢板。

A、8       B、6       C、4

26、角钢大小可用号数表示，其数值表示角钢的边长，单位为cm，如3号角钢表示边长为（A）mm 的等边角钢。

A、30      B、3       C、300

27、槽钢常用于制作车身梁，10号槽钢的高度为（B）mm。

A、10      B、100     C、1000

28、大部分的塑料以所加（A）的名称来命名。

A、树脂    B、颜料    C、助剂

29、塑料中加入添加剂是为了改善其（A），扩大其使用范围。

A、性能    B、塑性    C、强度

30、热固性塑料是指经（A）固化后，不再受热软化。

A、一次    B、二次    C、多次

31、热塑性塑料数量约占全部塑料的（A）。

A、80％     B、60％     C、40％　  D、20％

32、不是橡胶优点的是（D）。

A、耐寒    B、耐蚀    C、不渗水　  D、耐老化

33、工业发达国家每年由于金属腐蚀的直接损失约占国民经济总产值的（B）。

A、1％～2％       B、2％～4％

C、1％～3％　　   D、2％～5％

34、车身构件由于形状特殊，受载荷作用时会产生（A）。

A、断裂     B、锈蚀     C、磨损

35、车身涂装形成的涂膜主要是起（B）作用。

A、防尘     B、隔腐     C、防水

36、在金属表面上形成一层不溶性磷酸盐保护膜叫（B）。

A、去油处理     B、磷化处理     C、物理处理

37、金属防腐且经济有效的覆盖层是（B）。

A、化学表面处理层     B、涂料涂膜      C、金属热喷涂层

38、判断酸雨危害程度的标准是pH值，pH值为（B）等于蒸馏水。

A、6        B、7        C、9

39、电化学腐蚀的条件是（B）。

A、氮气     B、潮气     C、二氧化碳

40、造成车身防腐层早期损坏的原因是（C）。

A、污染的空气       B、碰撞　　 C、不正确的表面处理方法

41、在有机化合物里，有一大类物质由（A）两种元素组成，称为烃。

A、C和H　　   B、H和S　　    C、C和O

42、乙醇酒精的分子式是（B）。

A、CH3OH      B、C2H5OH       C、CH4

43、苯的分子式是（A）。

A、C6H6        B、CH3OH       C、C4H8

44、以下有机物中，（A）可制造用于消毒的福尔马林。

A、甲醛       B、乙醇        C、甲酸

45、以下有关有机化合物的特点，描述错误的是（C）。

A、可燃       B、有同分异构现象      C、易溶于水

46、以下物质中，（C）属于高分子化合物。

A、水       B、乙烯      C、丙烯酸树脂

47、物质改变状态，没有生成新分子的变化，称为（B）。

A、化学变化     B、物理变化     C、化学反应

48、离子化合物中，离子的相互作用力称为（A）。

A、离子键       B、化合价       C、共价键

49、下列变化中，（A）不属于化学变化。

A、水变成水蒸气       B、食物长霉

C、铁在潮湿环境中生锈

50、银粉色母的基质是（B）。

A、铜粉         B、铝粉         C、锌粉

51、为使化学反应速度加快，常常使用（A）。

A、催化剂       B、催干剂       C、固化剂

52、根据烷烃的命名法，丁烷一定含有（C）个碳。

A、2            B、3            C、4

53、下列变化中，（A）属于物理变化。

A、水变成水蒸气       B、木炭燃烧      C、铁变成铁锈

54、下列（A）反应可以说明酸的化学性质。

A、锌和盐酸     B、碱和二氧化碳

C、氢氧化钠和氯化铜

55、以下表示铁的元素符号正确的是（B）。

A、Fa       B、Fe        C、FE

56、三氧化二铁中，铁元素的化合价是（C）价。

A、－2      B、＋1       C、＋3

57、酚醛树脂在涂料中的性能是（A）。

A、耐酸、耐碱、耐热      B、耐化学性

C、耐氧化性

58、大多数固体有机物的熔点在（A）℃以下。

A、400       B、500      C、600

59、关于不饱和烃的物理性质，下列（A）的叙述是正确的。

A、常温下是气体、液体       B、结构是双键

C、有加成反应

60、醚是两个烃基由一个（B）连结起来的衍生物。

A、氢原子     B、氧原子      C、碳原子

61、高级脂肪酸与高级一元酸组成的固体脂叫（C）。

A、醇         B、醚          C、蜡

62、环烯烃的性质与烯烃相类似，易起（B）。

A、聚合反应     B、加成反应     C、脂化反应

63、下列环己醇的结构式是（A）。

A、C6H11OH      B、C6H6OH       C、C2H5OH

64、溶剂的溶解力与（A）有关。

A、活性      B、温度      C、分子结构

65、具有溶解涂料中的有机高聚物能力的是（A）。

A、真溶剂    B、助溶剂    C、冲淡剂

66、溶剂的着火点必须（B）。

A、较低      B、较高      C、常温

67、涂料的许多特性，主要取决于（A）的性能。

A、树脂     B、颜料     C、添加剂     D、溶剂

68、下列成膜方法中，成膜分子结构无显著化学变化的是（A）。

A、溶剂挥发型     B、氧化聚合型

C、烘烤聚合型     D、固化剂成膜型

69、我国的涂料产品是按（C）作为分类依据的。

A、色彩    B、适用工序     C、成膜物      D、用途

70、我国涂料产品型号编制中所包含的汉语拼音字母表示（B）。

A、颜色   B、成膜物       C、产品序号    D、用途

71、我国涂料产品目前共分成（C）大类。

A、12    　B、15　　C、17     D、20

72、我国涂料产品中的辅助材料目前共有（C）大类。

A、3　     B、4     C、5      D、6

73、我国涂料基本名称代号共有（D）种。

A、66      B、77    C、88      D、99

74、在成膜物质的分类中，松香属（A）类型。

A、天然树脂    B、人造树脂    C、合成树脂     D、油脂

75、在成膜物质的分类中，硝酸纤维素属（B）。

A、天然树脂    B、人造树脂    C、合成树脂     D、油脂

76、在成膜物质的分类中，丙烯酸树脂属（C）。

A、天然树脂    B、人造树脂    C、合成树脂     D、油脂

77、涂膜的流平过程与膜厚有关，厚度减少一半，流平时间要增加（D）倍。

A、1      B、2      C、4      D、8

78、涂料中加入增塑剂，（C）性能有所下降。

A、耐冲击强度     B、附着能力

C、耐热性         D、抗弯曲性

79、高固体化、水性化、粉末化是从（B）开始发展的。

A、19世纪60年代      B、20世纪60年代

C、19世纪80年代      D、21世纪初

80、涂刮腻子的金属刮板一般采用厚度为（D）cm的钢片。

A、1～2    B、2～3      C、0、1～0、2       D、0、3～0、4

81、要保持精细打磨无划痕，应采用振幅为（A）mm的打磨机。

A、3       B、 5      C、7      D、10

82、打磨工具配有不同软硬的打磨垫，磨腻子一般采用（A）。

A、硬磨垫   B、软磨垫   C、超软磨垫    D、耐高温磨垫

83、打磨工具配有不同的打磨垫，研磨中途底漆一般采用（B）。

A、硬磨垫   B、软磨垫   C、超软磨垫   D、耐高温磨垫

84、打磨工具配有不同打磨垫，研磨带有弧形的工件选用（C）。

A、硬磨垫   B、软磨垫   C、超软磨垫   D、耐高温磨垫

85、小面积的喷涂修补使用（B）最合适。

A、吸上式喷枪       B、重力式喷枪

C、压送式喷枪       D、加压式喷枪

86、下列三种不同形式的打磨工具，用于除锈、脱漆等粗磨工作的是（A）。

A、单向旋转式    B、轨道式单振动式    C、双轨道偏心振动

87、下列三种不同形式的打磨工具，适用于平面打磨的是（B）。

A、单向旋转式    B、轨道式单振动式    C、双轨道偏心振动

88、干磨吸尘方法中，适合大型维修站使用的吸尘方法是（A）。

A、中央式多工位吸尘系统    B、分离式单工位吸尘系统

C、简易袋式吸尘系统

89、喷枪的气帽上有多种气孔，其中与枪幅大小有关的是（C）。

A、主雾化孔       B、辅助雾化孔

C、扇幅控制孔     D、出漆孔

90、常规空气喷枪一般气压调节范围是（B）MPa。

A、0、25～0、35    B、0、35～0、5

C、0、5～0、7      D、0、7～0、8

91、常规空气喷枪一般喷涂距离应保持在（C）cm。

A、10～15    B、15～20    C、20～25    D、25～30

92、常规空气喷枪喷涂双组分涂料时，喷枪移动速度为（C）cm/s。

A、20～30    B、30～40    C、40～60    D、60～80

93、使用常规喷枪喷涂时，枪幅重叠（B）。

A、1/3～1/4   B、1/2～3/4  C、1/5～1/6  D、1/4～1/5

94、空气喷涂一般适合的黏度为（B）s。

A、10～15     B、16～24    C、20～30    D、25～35

95、涂-4黏度计容量为（C）mL。

A、50         B、80        C、100        D、150

96、涂-4黏度计可测定黏度范围为（D）s。

A、10～50     B、50～100   C、100～150   D、10～150

97、下列抛光盘中，研磨力最强的是（A）。

A、羊毛盘      B、人造纤维盘     C、海绵盘

98、目前使用的空压机有多种型式，供气量最小的是（C）空压机。

A、活塞式     B、螺杆式      C、隔膜式      D、离心式

99、螺杆式压缩机内带油水分离器，使出气含油量小于（C）mg/m3。

A、1       B、2         C、3         D、4

100、空气压缩机与墙和其他障碍物应当保持（B）cm以上的距离。

A、20      B、30        C、50        D、80

101、安装油水分离器时，与空气压缩机的距离最好为（D）m。

A、2～3     B、3～5      C、5～7      D、8～10

102、燃油式烤房属于（A）干燥设备。

A、对流式      B、辐射式       C、感应式

103、对流加热烤房加热烘烤过程，每次约补充（A）新鲜空气。

A、10％       B、20％        C、30％         D、40％

104、在烤房喷涂时，空气流速最好控制在（C）m/s。

A、0、03～0、06     B、0、04～0、07

C、0、3～0、6       D、3～6

105、烤房加热烘烤时，空气流速控制在（C）m/s左右。

A、0、03     B、0、04      C、0、05      D、0、06

106、烤漆房一般室温从20℃升高至60℃应不超过（B）min。

A、10       B、20         C、30          D、40

107、人眼在涂膜上能看见到最小尘埃有（B）μm。

A、5        B、10         C、15          D、20

108、红外线辐射传播距离每增加一倍，达到物体的红外辐射能量便减少到原来的（C）。

A、1倍      B、1/2        C、1/4         D、1/8

109、远红外干燥速度是空气对流式的（D）。

A、1/2      B、1/4        C、1/8         D、1/10

110、红外辐射到达物体会出现下列情况，能使物体温度升高的是（B）。

A、被物体表面反射     B、被物体表面吸收

C、被物体表面折射

111、涂层干燥时，红外辐射源与工件距离为（C）cm。

A、30～50    B、50～80      C、70～120     D、120～180

112、短波红外加热比对流加热的效率可提高（D）。

A、30％     B、40％       C、50％        D、70％

113、（C）不是红外烘烤的特点。

A、干燥彻底      B、减少灰尘

C、易产生针孔    D、具有方向性

114、用除油剂脱脂除油处理时，建议每次清除（A）m2的面积且一块一块进行。

A、0、2～0、3   B、0、5～0、6   C、0、8～0、9   D、1～1、2

115、磷化底漆的膜厚为（B）µm。

A、5～10       B、10～15      C、15～20      D、20～25

116、磷化底漆调配好需放置（D）min后，再使用。

A、2       B、5     C、10      D、20

117、调配聚酯腻子，一般固化剂的比例是（B）。

A、1％～2％      B、2％～3％

C、3％～5％      D、5％～10％

118、一次刮涂的腻子层厚度不要超过（C）mm。

A、2       B、3     C、5        D、10

119、聚酯腻子配制后，要求（D）min内用完。

A、2～3     B、3～5      C、5～7      D、7～10

120、机械打磨羽状边，选用（C）干磨砂纸为宜。

A、P60     B、P80     C、P120     D、P180

121、羽状边打磨距凹陷部位至少要（D）cm。

A、1～2     B、2～3      C、3～5      D、7～8

122、在60℃时，双组分涂料完全固化需要（B）。

A、16min   B、 30min    C、40min     D、45min

123、双组分面漆喷涂时，喷涂第二层的最佳时机为（C）。

A、距喷涂第一层20min以后

B、距喷涂第一层15min以后

C、待涂面不沾尘

124、底色漆的喷涂标准为（D）。

A、2～3层    B、3～4层     C、4～5层    D、均匀覆盖

125、新车封蜡（C）以上，在开蜡后需要进行抛光处理。

A、6个月    B、1年    C、2年    D、3年

126、近年来，在汽车制造业中塑料零件使用越来越广，平均已经达（C）kg/辆。

A、80   B、100     C、150     D、200

127、在下列常见的汽车塑料制品中，属于难黏、难涂的材料是（B）。

A、PU     B、PP      C、ABS      D、PVC

128、过厚的腻子层会降低涂层的机械强度，故腻子厚度不应超过（C）mm。

A、2      B、3       C、5        D、10

129、国家标准规定，汽车车身涂层的防腐至少要保持（C）年。

A、5      B、10      C、20       D、30

130、在汽车涂装维修中，（B）车身材料品种最复杂。

A、货车   B、大客车   C、小轿车    D、越野车

131、可见光的范围是（B）nm。

A、300～600    B、400～700     C、400～700

132、人眼可以分辩（A）nm波长变化引起的颜色变化。

A、1～2        B、5～6         C、8～10

133、孟塞尔的颜色定位系统能显示颜色（C）个属性。

A、4    B、5    C、3    D、2

134、两个颜色在明度上有差异,在孟塞尔颜色定位坐标显示的是（A）的不同。

A、垂直坐标    B、水平坐标    C、环形坐标

135、两个颜色在彩度上有差异,在孟塞尔颜色定位坐标显示的是（B）的不同。

A、垂直坐标    B、水平坐标    C、环形坐标

136、色母在搅拌架上的保持期一般不超过（C）。

A、3个月     B、6个月     C、1年    D、2年

137、称量色母的电子秤要求精度为（C）g。

A、0、001    B、0、01     C、0、1      D、1

138、一滴漆量的质量在（D）g之间。

A、0、1～0、3    B、0、01～0、03

C、1～3          D、0、02～0、05

139、配色时喷涂试板的尺寸为（D）cm2。

A、5×10    B、10×10   C、5×5     D、10×15

140、在颜色配方中，珍珠色母的量占（B），就无法将侧光调暗。

A、40％     B、30％     C、20％     D、10％

141、在涂装修补施工中，喷涂手法对（A）影响最小。

A、素色     B、金属色   C、珍珠色   D、幻彩色

142、在做调色试板时，应采用 多层喷涂法  的色泽是（C）。

A、素色    B、金属色   C、珍珠色    D、幻彩色

143、施工环境会对金属漆色泽带来影响，使颜色比较浅的是（A）。

A、环境温度高    B、环境温度低

C、湿度大        D、空气对流小

144、搅拌架上的色母每天要开动搅拌架（B）次。

A、1     B、2      C、3     D、4

145、搅拌架每次要搅拌的时间是（C）min。

A、5～10    B、10～15   C、15～20

146、我国的涂料产品很多，相应的标准也很多，属于国家标准的有（A）项。

A、48    B、32    C、24    D、12

147、我国涂料产品的行业标准有（A）多项。

A、100    B、200     C、50      D、300

148、在涂料细度测定中，刮板细度是以（C）为单位的。

A、厘米（cm）    B、毫米（mm）    C、微米（µm）

149、流平性是以（B）单位记录的。

A、秒（s）       B、分（min）     C、小时（h）

150、涂料遮盖力测定采用单位面积测量法，是以（A）单位表示。

A、g/m2     B、kg/m2     C、g/m3     D、kg/m3

151、双组分涂料混合后最好先放置一定时间，便于两组分能均匀缓慢的反应，这段时间称（D）。

A、活化期    B、使用期    C、保质期    D、熟化期

152、在影响涂层质量的因素中，影响比例最高的是（A）。

A、表面预处理    B、涂料的质量

C、涂施的工艺    D、干燥的因素

153、在下列涂膜性能的测试中，（B）不会损坏涂层表面。

A、附着力测定    B、光泽的测定     C、硬度的测定

154、下列涂膜的老化现象中，（D）显示涂膜老化趋向严重阶段。

A、失光    B、变色     C、起泡    D、粉化

155、手工除锈，应选用（B）。

A、乳胶手套   B、棉纱手套   C、耐溶剂手套   D、耐酸手套

156、手工除锈，应选用（C）。

A、供气面罩    B、活性炭口罩    C、防尘口罩

157、涂料库房室温应不超过（C）℃。

A、20      B、25     C、28     D、35

158、夏季气温较高时，应避开（B）去库房取料。

A、早晨    B、中午    C、傍晚

159、在触电事故中，通过人体电流达（C）mA可使人死亡。

A、1       B、50      C、100       D、200

160、在触电事故中，通过人体电流达（B）mA就有致命的危险。

A、1       B、50      C、100       D、200

161、经计算分析，（A）V以下的电压属于安全电压。

A、36      B、40      C、70        D、100

162、根据电气设备的绝缘要求，固定电气设备绝缘电阻不能低于（A）MΩ。

A、0、5     B、1       C、1、5

163、根据电气设备的绝缘要求，可移动的电气设备的绝缘电阻不能低于（B）MΩ。

A、0、5     B、1       C、1、5

164、燃烧时，氧气含量要达到（B）以上。

A、10％         B、15％         C、20％      D、25％

165、涂料在施工中会有大量易燃溶剂挥发，由于其的（A）低，极易燃烧。

A、闪点        B、着火点      C、自燃点

166、使用二氧化碳灭火器时，要注意窒息性气体的浓度，空气中二氧化碳含量达到（B）会使人呼吸困难。

A、5％      B、8、5％     C、10％     D、15％

167、下列灭火器钢瓶，（A）每隔两年就要做一次水压试验。

A、泡沫灭火器     B、二氧化碳灭火器

C、干粉灭火器     D、1211灭火器

168、闪点为（C）的物品，称为三级火灾危险品。

A、21℃以下       B、21～70℃      C、70℃以上

169、汽修厂燃油烤房烘烤时，要求易燃气体和溶剂蒸气体积控制在（C）。

A、爆炸浓度的25％以下    B、爆炸上限浓度的25％以下

C、爆炸下限浓度的25％以下

170、表示手提式灭火器的是（A）。

A、MP    B、MPT    C、MFB    D、MTT

171、表示推车式灭火器的是（B）。

A、MP    B、MPT    C、MFB    D、MY

172、表示背负式灭火器的是（D）。

A、MPT   B、MF     C、MTT    D、MFB

173、调整喷枪时，如果横向喷涂出的流痕中间比两边长，则表示（  A ）。

A、出漆量调整过大

B、气压调整过高

C、扇面调整过宽

D、涂料黏度过低

174、可以用来增加修补漆的柔韧性的添加剂是（ C  ）。

A、消泡剂

B、流平剂

C、增塑剂

D、消光剂

175、能直接被吸入到细支气管及肺泡的颗粒物是（ D  ）。

A、PM15

B、PM10

C、PM5

D、PM2、5

176、目前低温汽车修补漆的类型通常是（ D  ）。

A、溶剂挥发型

B、氧化聚合型

C、烘烤聚合型

D、双组分聚合型

177、适用于塑料表面的原子灰是（ D  ）。

A、钣金原子灰

B、普通原子灰

C、纤维原子灰

D、柔性原子灰

178、不需要施涂环氧底漆的底材是（  B ）。

A、铝合金

B、塑料件

C、玻璃钢

D、碳纤维复合材料

179、对于反向遮蔽的目的，下列描述错误的是（ C  ）。

A、使得喷漆时很难喷到喷漆区域的相邻范围

B、最大程度的减小喷漆界限

C、易于揭掉遮盖物

D、防止喷涂台阶

180、如果希望调出来的颜色正面变得很灰暗，稍远些感到整体发黑，可以使用( A  )。

A、平光银

B、亮银

C、闪银

D、白银

181、物体表面的颜色是（ B  ）。

A、折射光的颜色

B、反射光的颜色

C、吸收光的颜色

D、透射光的颜色

182、当红、黄和蓝其中两色混合后可得到第三种颜色，我们把它们称为再生色。以下颜色中不是再生色的是（  D ）。

A、橙色

B、绿色

C、紫色

D、铁锈红色

183、根据银粉在实际中的应用，如果需要把正面调的更 白 、更亮或需要把侧视色调调暗，以下方法最有效最常用的是（  A ）。

A、更换银粉的种类

B、加大银粉用量

C、减少银粉用量

D、多喷涂几遍

184、使用HVLP喷枪并使用较多气动工具的汽车修理厂，建议使用内径多大的橡胶软管以确保压缩空气供气量（  B ）。

A、5mm

B、10mm

C、15mm

D、20mm

185、底色漆雾喷时喷幅重叠幅度一般为（ A  ）。

A、1/2

B、2/3

C、3/4

D、4/5

186、以下偏心距的双动作打磨机可以用于除旧涂层，打磨羽状边，粗磨原子灰的操作的是（ B）。

A、9-12mm

B、7-9mm

C、4-6mm

D、3-6mm

187、以下红外线中其红外辐射可穿透漆膜表面至金属表面再反射出来，使涂料的底层先吸收能量升温，漆膜能由里向外干燥的是（  C ）。

A、长波红外线

B、中波红外线

C、短波红外线

D、以上所有都不正确

188、水性漆合适的储存温度为（  B ）。

A、8-38摄氏度

B、5-35摄氏度

C、10-40摄氏度

D、0-40摄氏度

189、去除旧漆膜不可以使用的打磨机是（ B  ）。

A、单动作打磨机

B、偏心距3mm的双动作打磨机

C、偏心距7mm的双动作打磨机

D、偏心距9mm的双动作打磨机

190、在原子灰打磨时需要使用打磨指示层，它的作用是（ C  ）。

A、避免打磨粉尘粘砂纸

B、面漆更容易遮盖

C、有效的显露不平整、砂眼等缺陷

D、提高附着力

191、需要制作 分色样板 来比色的是（ D  ）。

A、纯色漆

B、银粉漆

C、双工序珍珠漆

D、三工序珍珠漆

192、关于湿喷银粉或珍珠的颜色效果，以下不正确的是（  B ）。

A、正面相对较暗，侧面相对较亮

B、银粉颗粒显得比较粗

C、颜色彩度较高

D、银粉颗粒密度显得比较小

193、关于喷涂三工序珍珠漆和双工序珍珠漆的区别，不正确的是（ A  ）。

A、喷涂前打磨砂纸号、稀释剂的选择、喷枪调整方面均有不同

B、喷涂三工序珍珠漆，主要是要确保颜色层完全遮盖中涂底漆后再喷涂珍珠层

C、三工序珍珠漆珍珠层喷涂较双工序珍珠漆喷涂的湿度要低一些，以防止珍珠颗粒排列不均匀导致发花

D、三工序珍珠漆喷涂前应制作分色试板（或喷涂不同层数的试色板）比色

194、高难度银粉漆、珍珠漆修补时可以使用底层清漆，底层清漆一般是双工序调和树脂添加稀释剂，添加比例是（  A ）。

A、1：1

B、2：1

C、3：1

D、4：1

195、关于水性底色漆喷涂前的清洁，以下说法正确的是（  C ）。

A、喷涂水性底色漆前的清洁步骤和溶剂型油漆一样，只需用溶剂型清洁剂清洁

B、需使用水性清洁剂和溶剂型清洁剂进行两次清洁，第一遍用溶剂型清洁剂，第二遍用水性清洁剂

C、需使用水性清洁剂和溶剂型清洁剂进行两次清洁，第一遍用水性清洁剂，第二遍用溶剂型清洁剂

D、只需用水性清洁剂清洁

196、关于抛光工具的描述，错误的是（ D  ）。

A、抛光机有电动式抛光机和气动式抛光机

B、抛光机根据旋转方式可分为单动作抛光机和双动作抛光机

C、抛光轮按照材料不同可分为羊毛轮和海绵轮

D、海绵轮一般用于粗抛光

197、一般来说，常见的抛光轮按照颜色从粗到细的排列是（  D ）。

A、白色、黑色、黄色

B、黄色、白色、黑色

C、黑色、白色、黄色

D、白色、黄色、黑色

198、漆膜流平方面的缺陷为（  A ）。

A、橘皮

B、鱼眼

C、光泽度

D、起泡

199、关于橘皮产生的原因，下列说法中错误的是（ C  ）。

A、环境温度过高

B、涂料黏度过高

C、枪速过慢

D、枪距过远

200、不是开裂产生的原因的是（ C  ）。

A、涂料耐候性不好

B、使用过量的固化剂

C、喷涂过薄

D、涂膜短时间经历高温、低温的变化

201、不是银粉漆、珍珠漆产生发花的原因的是（ D  ）。

A、稀释剂选择不当

B、喷枪与板件距离太近

C、过于干喷底色漆

D、底色漆喷涂遍数太多

202、因为施工原因导致的漆膜缺陷有 （ D  ）。

A、粉化

B、水斑

C、褪色

D、失光

203、在塑料件的涂装中，不需要使用柔软剂的涂层是（  C ）。

A、中涂底漆

B、单工序面漆

C、珍珠漆

D、清漆

204、水性漆的主要溶剂为（ B  ）。

A、蒸馏水

B、去离子水

C、纯净水

D、电解水

205、黄色+红色可以调配出（ A  ）。

A、橙色

B、绿色

C、紫色

D、铁锈红色

206、以下银粉中用的是椭圆形银粉的是（ C  ）。

A、无光银

B、亮银

C、闪银

D、白银

207、以下关于银粉的使用特点，说法正确的是（  A ）。

A、银粉的颗粒越大，正面就越闪亮，但侧面会越暗

B、银粉的颗粒越大，正面越暗，但侧面越闪亮

C、银粉的颗粒越大，正面越闪亮，侧面也越闪亮

D、银粉的颗粒越小，正面越闪亮，但侧面越暗

208、单动作打磨机因其切削力强，主要适合于的操作是（ A  ）。

A、除锈、除漆

B、打磨羽状边

C、打磨原子灰

D、抛光

209、使用吹风枪干燥水性漆时，吹风枪应与工件表面保持（ B  ）。

A、30°

B、45°

C、60°

D、90°

210、在使用了絮凝粉后，清洗水性漆喷枪的洗枪水可以循环使用（  C ）。

A、不可循环使用

B、1次

C、10次

D、3次

211、水性漆应当在下列哪种容器中混合和储存（ C  ）。

A、铜制容器

B、钢制容器

C、塑料容器

D、铁制容器

212、以下关于漆膜硬度的说法，不正确的是（  B ）。

A、对修补涂膜硬度测定常使用的方法是铅笔硬度法

B、漆膜硬度越高越好

C、原厂漆及双组分聚合型修补漆的硬度范围一般在H-2H

D、固化剂加多时，漆膜会比较脆

213、损伤区域较小时，去除旧漆膜使用的砂纸型号是（  A ）。

A、P120

B、P180

C、P240

D、P320

214、使用干磨机打磨原子灰时，下列描述错误的是（  B ）。

A、用偏心距4~6mm的双动作打磨机

B、用P320的干磨砂纸打磨原子灰的边缘至平滑

C、原子灰边缘外需要扩大打磨不小于15cm的磨毛区

D、双动作打磨机需要接触工件表面后再启动

215、对于免磨中涂底漆的喷涂，描述错误的是（ A  ）。

A、喷枪口径为1、6mm~1、8mm

B、可以湿喷一层或喷涂一个双层

C、可直接喷涂在电泳底漆上

D、喷涂膜厚低于喷涂其它双组分中涂底漆

216、局部修补时，下列对于只喷涂清漆区域打磨描述正确的是（ B  ）。

A、使用偏心距6mm的双动作打磨机

B、双动作打磨机需要加装中间软垫

C、使用红色菜瓜布打磨边角

D、使用P500的砂纸

217、在三工序珍珠漆的喷涂中，如果珍珠层喷涂的较厚（  A ）。

A、正面珍珠颗粒会显得较亮、侧视变暗

B、正面珍珠颗粒暗、侧视变亮

C、正侧面都变亮

D、正侧面都变暗

218、单工序素色面漆做局部修补驳口喷涂时，剩余素色面漆添加驳口稀释剂的比例是（ A  ）。

A、1：1

B、1：2

C、1：3

D、1：4

219、关于喷涂三工序珍珠漆和双工序珍珠漆的区别，不正确的是（ A  ）。

A、喷涂前打磨砂纸号、稀释剂的选择、喷枪调整方面均有不同

B、喷涂三工序珍珠漆，主要是要确保颜色层完全遮盖中涂底漆后再喷涂珍珠层

C、三工序珍珠漆珍珠层喷涂较双工序珍珠漆喷涂的湿度要低一些，以防止珍珠颗粒排列不均匀导致发花

D、三工序珍珠漆喷涂前应制作分色试板（或喷涂不同层数的试色板）比色

220、下列关于喷涂水性漆前的清洁处理说法正确的是（  C ）。

A、与使用油性清洁剂方法不同，水性清洁剂只用一块布进行清洁即可

B、可以使用去离子水进行清洁

C、使用水性清洁剂清洁时也要佩戴个人防护用品

D、需使用水性漆专用粘尘布粘尘清洁

221、喷涂清漆时，通常的喷法是先中湿喷一层，闪干5-10分钟，在工件相邻遮蔽纸上进行指触测试，所喷涂清漆可指触时，再全湿喷涂一层。清漆这两层喷涂分别应采用的重叠是（  C ）

A、1/3，1/2

B、1/2，2/3

C、1/2，3/4

D、2/3，3/4

222、关于抛光工具的描述，错误的是（  D ）。

A、抛光机有电动式抛光机和气动式抛光机

B、抛光机根据旋转方式可分为单动作抛光机和双动作抛光机

C、抛光轮按照材料不同可分为羊毛轮和海绵轮

D、海绵轮一般用于粗抛光

223、一般来说，常见的抛光轮按照颜色从粗到细的排列是（ D  ）。

A、白色、黑色、黄色

B、黄色、白色、黑色

C、黑色、白色、黄色

D、白色、黄色、黑色

224、不是导致失光的原因的为（  D ）。

A、固化剂、稀释剂调配比例不对

B、固化剂、稀释剂不配套

C、底涂层没有完全干燥即在上面喷涂另一涂层

D、被涂表面不清洁，有水、油等异物

225、不是漆膜脱落的原因的是（ A  ）。

A、喷涂过厚

B、被涂表面清洁不当

C、底漆选择错误

D、喷涂前打磨不彻底

226、喷枪喷涂时喷涂涂料不连续，关于产生的原因，以下说法错误的是（ B  ）。

A、喷枪密封受损

B、喷嘴口径过小

C、枪杯内涂料不足

D、吸力式喷枪枪杯顶部进气口堵塞

227、关于塑料件的喷涂前清洁准备，说法错误的是（ C  ）。

A、塑料件表面易于因摩擦而产生静电

B、静电会对喷涂造成影响并存在安全隐患

C、需使用除静电清洁剂清洁塑料件表面，无需使用其它清洁剂

D、清洁时使用一干一湿的方法清洁

228、有关于三工序珍珠漆颜色层的喷涂，以下说法错误的是（  D ）。

A、颜色层必须完全遮盖中涂底漆

B、喷涂范围应逐层扩大

C、每一层颜色层喷涂之前必须确保上一层已充分干燥

D、最后一层可添加80%接口稀释剂向外延伸喷涂，以达到一个平滑的晕色区域

229、有关于车辆喷漆维修后的漆膜最终外观效果，以下说法错误的是（B）A、不能有砂纸痕、流挂、露底、咬底、银粉发花、起泡、鱼眼等缺陷

B、光泽度（亮度)、鲜映性、纹理（橘纹）除非用仪器测试才可以准确衡量好坏，在没有仪器的情况下目测与原车相比差不多即可

C、达到完全平整，没有腻子印或者凹凸不平

D、没有肉眼可看出的色差

230、干净白布沾稀稀释剂后擦拭旧漆膜，如果漆膜掉色或严重失光，旧漆膜的类型不会是（ B ）。

A、硝基漆

B、热固型丙烯酸涂料

C、双组分聚合型涂料

D、氧化聚合型涂料

231、喷涂距离与涂层质量好坏有密切的关系，以下说法错误的是（ A  ）。

A、喷枪离得太近，涂层会过厚，容易造成流挂、鱼眼

B、喷枪离得太远，会使涂层粗糙、光泽低、橘皮重

C、整板喷涂时，喷涂距离通常为20cm左右

D、小修补时，喷涂距离通常为10cm左右

232、关于HVLP喷枪相对于传统喷枪的特点，以下哪条错误（  C ）。

A、涂料传递效率更高

B、减少污染，节约成本

C、对空气压缩机和压缩空气供气系统的要求降低

D、HVLP的意思是高流量低气压

233、国家标准《汽车涂料中有害物质限量》中的有害物质不包括（  D ）。

A、重金属

B、挥发性有机化合物

C、限用溶剂

D、异氰酸酯

234、右边的符号代表（ C  ）。

A、易燃物

B、氧化物

C、有毒物质

D、有害物质

235、水性漆的主要溶剂为（  B ）。

A、蒸馏水

B、去离子水

C、纯净水

D、电解水

236、紫色+绿色可以调配出（ B  ）。

A、橙色

B、橄榄色

C、香槟色

D、铁锈红色

237、颜料的混合属于减色混合，故将多种颜料混合在一起，会得到（  C ）。

A、白色

B、黑色

C、灰色

D、无色

238、在亮银中加入少量白色漆，可以使得银粉（ C  ）。

A、正面增加亮度、侧面变浅

B、正面增加亮度、侧面变深

C、正面降低亮度、侧面变浅

D、正面降低亮度、侧面变深

239、水性底色漆喷枪的喷嘴口径一般为（ A  ）。

A、1、2-1、3mm

B、1、3-1、4mm

C、1、5-1、7mm

D、1、6-1、9mm

240、以下关于漆膜硬度的说法，不正确的是（  B ）。

A、对修补涂膜硬度测定常使用的方法是铅笔硬度法

B、漆膜硬度越高越好

C、原厂漆及双组分聚合型修补漆的硬度范围一般在H-2H

D、固化剂加多时，漆膜会比较脆

241、去除工件表面的锈蚀，需要使用（ A  ）。

A、单动作打磨机

B、偏心距3mm的双动作打磨机

C、偏心距6mm的双动作打磨机

D、抛光机

242、关于使用和面漆相同灰度值的中涂底漆的优点，以下说法不正确的是（ C  ）。

A、面漆用量省

B、施工时间短

C、面漆质量高

D、更加环保

243、调色过程中对比金属漆的颜色需要考虑的角度有（  D ）。

A、正面

B、半侧面

C、侧面

D、以上3个角度都需要考虑

244、整板喷涂面漆时，通常喷枪扇面调整为（ B  ）。

A、10-15cm

B、15-20cm

C、20-30cm

D、25-30cm

245、以下关于固化剂、稀释剂的说法不正确的是（  D ）。

A、一般都会分为慢干、标准、快干等多种类型

B、使用时需考虑环境温度选取适合的固化剂、稀释剂

C、选用时要考虑喷涂面积选择适合的固化剂、稀释剂

D、选择正确的固化剂要比选择正确的稀释剂重要

246、高难度银粉漆、珍珠漆修补时可以使用底层清漆，底层清漆一般是双工序调和树脂添加稀释剂，添加比例是（  A ）。

A、1：1

B、2：1

C、3：1

D、4：1

247、水性底色漆在闪干后（哑光状）是否可以打磨？以下说法正确的是（  C ）。

A、可以用600号砂纸水磨

B、不可以

C、可以用 1000-1200号精磨砂棉干磨

D、可以用 1000-1200号精磨砂棉湿磨

248、在水性底色漆上喷涂清漆，高效且能保证质量的做法是（ A  ）。

A、一旦薄喷的控制层呈现哑光外观

B、闪干15分钟之后

C、闪干10分钟之后

D、闪干20分钟之后

249、喷涂清漆时，通常的喷法是先中湿喷一层，闪干5-10分钟，在工件相邻遮蔽纸上进行指触测试，所喷涂清漆可指触时，再全湿喷涂一层。清漆这两层喷涂分别应采用的重叠是（ C  ）

A、1/3，1/2

B、1/2，2/3

C、1/2，3/4

D、2/3，3/4

250、粗抛时，抛光机的转速需要调节到（ B  ）。

A、800-1000r/min

B、1000-1500r/min

C、1500-1800r/min

D、1800-2000r/min

251、局部修补区域，抛光的方向为（  A ）。

A、从新喷区域向旧漆面单向抛光

B、从旧漆面向新喷区域单向抛光

C、从新喷区域向旧漆面往返抛光

D、从旧漆面向新喷区域往返抛光

252、漆膜流平方面的缺陷称为（ A  ）。

A、橘皮

B、鱼眼

C、光泽度

D、起泡

253、关于橘皮产生的原因，下列说法中错误的是（ C  ）。

A、环境温度过高

B、涂料黏度过高

C、枪速过慢

D、枪距过远

254、喷涂时出现的轻微鱼眼，可以（ B  ）。

A、烤干、打磨，然后重新喷涂

B、加入鱼眼防止剂，薄喷消除鱼眼

C、继续喷涂，干燥后抛光消除

D、厚喷遮盖

255、不是导致漆膜起泡的原因的是（ B  ）。

A、水磨原子灰

B、喷涂前表面有油

C、喷涂前表面有水分

D、喷涂环境湿度比较高

256、以下缺陷可以抛光解决的是（ B  ）。

A、针孔

B、清漆表层轻微溶剂泡

C、原子灰印

D、非抛光打磨导致的砂纸痕

257、不是导致流挂的原因的为（ C  ）。

A、喷枪出漆量调节过大

B、喷涂距离过小

C、走枪速度过快

D、涂料黏度过低

258、不是导致失光的原因的为（  D ）。

A、固化剂、稀释剂调配比例不对

B、固化剂、稀释剂不配套

C、底涂层没有完全干燥即在上面喷涂另一涂层

D、被涂表面不清洁，有水、油等异物

259、不是漆膜脱落的原因的为（ A  ）。

A、喷涂过厚

B、被涂表面清洁不当

C、底漆选择错误

D、喷涂前打磨不彻底

260、不是开裂产生的原因的为（ C  ）。

A、涂料耐候性不好

B、使用过量的固化剂

C、喷涂过薄

D、涂膜短时间经历高温、低温的变化

261、不是银粉漆、珍珠漆产生发花的原因的为（ D  ）。

A、稀释剂选择不当

B、喷枪与板件距离太近

C、过于干喷底色漆

D、底色漆喷涂遍数太多

262、因为施工原因导致的漆膜缺陷有 （  D ）。

A、粉化

B、水斑

C、褪色

D、失光

263、汽车修补漆的发展顺序为（A）。

- 硝基漆-醇酸漆-聚氨基丙烯酸漆

- 硝基漆-聚氨基丙烯酸漆-醇酸漆

C、醇酸漆-硝基漆-聚氨基丙烯酸

264、VOC代表（B ）。

A、溶剂 B、挥发性有机化合物 C、限用溶剂

265、国家标准GB24409-2009《汽车涂料中有害物质限量》中的有害物质不包括（C）。

A、挥发性有机化合物  B、限用溶剂 C、异氰酸酯

266、纳米陶瓷清漆的特殊之处是（A）。

A、高硬度  B、超快干  C、高亮度

267、涂料中的主要成膜物质是（A）。

A、树脂  B、颜料  C、溶剂

268、以下不是汽车修补漆成膜方式的项目是（C）。

A、溶剂挥发成膜  B、氧化聚合成膜  C、单组分聚合成膜

269、目前低温汽车修补漆的类型通常是（C）。

A、氧化聚合型  B、烘烤聚合型  C、双组分聚合型

270、以下哪种添加剂不是用于影响涂膜性能（B）。

A、增塑剂  B、防沉淀剂  C、防静电剂

271、哪种添加剂用来增加修补漆的柔韧性（C）。

A、消泡剂  B、流平剂  C、增塑剂

272、溶剂型汽车涂料属于国家标准《危险货物品名表》中的（C  ）。A、第1类  B、第2类  C、第3类

273、能直接被吸入到细支气管及肺泡的颗粒物是（A）。

A、PM2、5  B、PM10  C、PM5

274、乳胶手套的主要化学成分是（A）。

A、聚氯乙烯  B、丁腈橡胶  C、氯丁二烯橡胶

275、右边的符号代表（C）。

A、易燃物  B、氧化物  C、有毒物质

276、水性漆的主要溶剂为（B）。

A、蒸馏水  B、去离子水  C、纯净水

277、HVLP喷枪的喷涂特点是（A）。

A、高流量低气压  B、高流量高气压  C、低流量高气压

278、HVLP喷枪相比普通喷枪可以将涂料的传递效率提高到（C）。

A、40%  B、55%  C、65%

279、关于HVLP喷枪相对于传统喷枪的特点，以下错误的是（C）。

- 涂料传递效率更高  B、减少污染，节约成本

C、对空气压缩机和压缩空气供气系统的要求降低

280、以下哪种不是光的三原色（B）。

A、红  B、黄  C、绿

281、日常生活中，常见的光源不包含以下的（B）。

A、白炽灯  B、D65灯  C、荧光灯

282、下列最接近自然光的人工光源的是（A）。

A、D65  B、TL84  C、CWF

283、物体表面的颜色是（B）。

A、折射光的颜色  B、反射光的颜色  C、吸收光的颜色

284、以下哪个不属于颜色的三个基本属性（C）。

A、色相  B、明度  C、色彩

285、当红、黄和蓝其中两色混合后可得到再生色，以下颜色中不是再生色的是（C）。

A、橙  B、紫  C、铁锈红

286、黄色+红色可以调配出（A）。

A、橙色  B、绿色  C、紫色

287、紫色+绿色可以调配出（B）。

A、橙色  B、橄榄色  C、香槟色

288、将多种颜料随机混合在一起，会得到（C）。

A、白色  B、黑色  C、灰色

289、孟塞尔系统中央轴（南北轴）代表的是（A）。

A、明度  B、色相  C、彩度

290、孟塞尔系统中央轴（南北轴）代表的是（C）。

A、明度  B、色相  C、彩度

291、孟塞尔系统中对颜色的表达方法为XXX/X，5R4/14代表的是（C）。A、彩度为4，明度为14的红紫色

B、彩度为4，明度为14的纯红色

C、明度为4，彩度为14的纯红色

292、以下是椭圆形银粉的是（C）。

A、无光银  B、亮银  C、闪银

293、如果希望调出来的颜色正面变得很灰暗，稍远些感到整体发黑，可以使用（A）。

A、平光银  B、亮银  C、闪银

294、如果需要把银粉漆正面调的更“白”、更亮，把侧面调暗，以下方法最有效最常用的是（A）。

A、使用椭圆形银粉  B、加入白色色母  C、减少银粉用量

295、在亮银和闪银中使用的银粉颗粒越小（B）。

A、正面、侧面越黑  B、正面、侧面越白  C、正面越白、侧面越黑

296、关于银粉的使用特点，以下说法正确的是（A）。

A、银粉的颗粒越大，正面就越闪亮，但侧面会越暗

B、银粉的颗粒越大，正面越暗，但侧面越闪亮

C、银粉的颗粒越大，正面越闪亮，侧面也越闪亮

297、在亮银中加入少量白色漆，可以使得银粉（C）。

A、正面亮度增加、侧面变浅

B、正面亮度增加、侧面变深

C、正面亮度降低、侧面变浅

298、关于不同的珍珠颜料的特点，以下说法不正确的是（C）。

A、白珍珠反射白光，也透射白光

B、红珍珠反射红光，也透射红光

C、黄珍珠反射黄光，也透射黄光

299、无气喷涂与空气辅助式喷涂相比，以下说法正确的是（C）。

A、传输效率低  B、施工速度慢  C、喷涂效果差

300、不适合汽车维修行业修补漆喷涂的喷枪是（A）。

A、压送式  B、重力式  C、吸力式

301、下壶枪指的喷枪类型是（C）。

A、压送式  B、重力式  C、吸力式

302、喷枪椭圆形的喷幅一般有3层，中间的区域叫做（A）。

A、湿润区  B、雾化区  C、过度雾化区

303、关于吸力式喷枪的描述，正确的是（A）。

A、粘度对出漆量影响较大

B、出漆量与喷枪口径大小无关

C、底漆喷枪选用较多

304、使用不太好的面漆喷枪喷涂底漆，不会导致（B）。

A、底漆漆膜过厚  B、底漆填充性不够  C、增加喷涂遍数

305、局部修补时，喷枪的扇面宽度通常调整为（B）。

A、5cm  B、10cm  C、20cm

306、整板喷涂时，喷枪扇面宽度应调整为（C）。

A、5-10cm  B、10-15cm  C、20-25cm

307、可以控制漆雾形状的是（B）。

A、喷枪中心孔B、喷枪角孔C、喷枪雾化孔

308、调整喷枪时，如果喷涂出的流痕中间比两边长，则表示（A）。

A、出漆量调整过大  B、气压调整过高  C、扇面调整过宽

309、底色漆雾喷时喷幅重叠幅度一般为（A）。

A、1/2  B、1/3  C、3/4

310、关于水性涂料废料处理，以下说法不正确的是（C）。

A、应按照当地法规处理

B、水性涂料与溶剂型涂料废料应分开处理

C、水性涂料与溶剂型涂料废料可以一起存放

311、以下哪个不是对流型烤漆房的特点（C）。

A、加热均匀  B、涂料烘干前需要一定闪干时间  C、升温时间较短

312、烤漆房内的照明要求是照度要大于（C）。

A、500 lx  B、600 lx  C、800 lx

313、红外线烤漆房和柴油型烤漆房的主要区别在于（A）。

A、加热系统  B、电控系统  C、照明系统

314、烤房的进风口过滤棉需要按照厂家要求定期清洁更换，一般的更换时间为（A ）。

A、60-80h  B、80-100h  C、100-120h

315、下列关于螺杆式空气压缩机的特点，描述不正确的是（B）。

A、风压风量恒定

B、不需要配置储气罐即可保证压缩空气的稳定供应

C、噪声较小

316、关于双节油水分离器的使用原理，以下说法正确的是（A）。

A、第一节使用黄铜滤芯，可以过滤大于5μm油份水份；第二节使用纤维过滤，过滤精度0、01μm

B、第一节使用纤维过滤，可以过滤大于5μm油份水份；第二节使用黄铜过滤，过滤精度0、01μm

C、第一节使用纤维过滤，可以过滤大于0、5μm油份水份；第二节使用黄铜过滤，过滤精度0、01μm

317、三节油水分离器中的第三节使用的滤芯是（C）。

A、黄铜滤芯  B、纤维滤芯  C、活性炭滤芯

318、使用HVLP喷枪并使用较多气动工具的汽车修理厂，为了确保压缩空气供气量，橡胶软管的内径应为（B）。

A、5mm  B、10mm  C、15mm

319、关于汽车修理厂使用气动打磨机较多的原因，以下说法不正确的是（B）。

A、不直接用电，相对而言安全性更高

B、打磨效果更好   C、结构较简单，经久耐用

320、下列对于单动作打磨机的描述，正确的是（C）。

A、转速慢  B、转动方式复杂  C、切削力强

321、可以用于除旧涂层，打磨羽状边，粗磨原子灰这几种操作的双动作打磨机是（B）。

A、9-12mm  B、7-9mm  C、4-6mm

322、单动作打磨机因其切削力强，主要适合于以下哪种操作（A）。

A、除锈、除漆  B、打磨羽状边  C、打磨原子灰

323、用于面漆前打磨弧度、线条等位置的辅助工具是（A）。

A、打磨中间软垫  B、打磨保护垫  C、打磨手刨

324、水磨打磨垫板中的海绵垫用于（C）。

A、打磨原子灰  B、打磨中涂底漆  C、抛光前打磨

325、制造砂纸的常用磨料有碳化硅（金刚砂）和（B）。

A、碳化铝  B、氧化铝  C、氧化硅

326、下列对于氧化铝的磨料，描述不正确的是（C）。

A、硬度高  B、耐久性好  C、较锐利，呈黑色

327、碳化硅材质的砂纸主要用于（B）。

A、除锈、除旧漆层  B、抛光前对新涂层的打磨  C、打磨旧漆层

328、我们现在常用的砂纸规格在砂纸号的数字前有字母“P”，这种规格使用的是（A）。

A、欧洲标准  B、美国标准  C、日本标准

329、FEPA中干磨砂纸P400相当于PEPA中水磨砂纸（C）。

A、P400  B、P600  C、P800

330、打磨机的吸尘电动机电刷需要定期更换，更换的标准为长度磨损到（B）。

A、2、5mm  B、1、5cm  C、2、5cm

331、以下不属于遮蔽纸的优点的是（C）。

A、经过了防静电处理  B、可以快速吸干油漆  C、综合成本较低

332、对于使用车罩代替遮蔽膜进行遮蔽的缺点，描述不正确的是（A）。A、容易导致喷涂流挂  B、污染喷漆房  C、增加抛光成本

333、对遮蔽胶带的要求，描述不正确的是（C）。

A、要能耐60-80度的高温  B、能抗溶剂  C、耐磨

334、防止遮蔽纸胶带自身黏结的成分是（A）。

A、背面处理剂  B、背衬底材  C、底层涂料

335、缝隙胶带的材质为（C）。

A、聚氯乙烯  B、聚乙烯  C、聚氨酯

336、汽车维修行业通常用来烘烤涂膜的红外线烤灯是（A）。

A、短波红外线烤灯  B、中波红外线烤灯  C、长波红外线烤灯

337、红外线烤灯至被加热物体之间的距离每增加一倍，到达物体的红外辐射能量便变为原来的（B）。

A、1/2  B、1/4  C、1/6

338、转化为热能，使物体温度升高的是（B）。

A、被反射的部分红外线

B、被吸收的部分红外线   C、透过物体的部分红外线

339、红外线烘烤以下颜色的工件，温度上升最快的是（A）。

A、黑色  B、白色  C、红色

340、以下红外线中,其红外辐射可穿透漆膜表面至金属表面再反射出来，使涂料的底层先升温，漆膜由里向外干燥的是（C）。

A、长波红外线  B、中波红外线  C、短波红外线

341、短波红外线烤灯的灯管一般使用（A）。

A、石英卤素  B、碳化硅板  C、陶瓷

342、使用红外线烤灯烘烤原子灰时需要注意烤灯距离工件表面的距离，距离太近会造成（B）。

A、原子灰印  B、起泡   C、针孔

343、使用红外线烤灯烘烤原子灰时需要注意烤灯距离工件表面的距离，距离太近会造成（C）。

A、原子灰印  B、起泡   C、针孔

344、烘烤车体时，能反射红外线波，可用来保护无需烘烤的塑料件、轮胎，使其避免产生问题的是（B）。

A、遮蔽纸  B、铝箔  C、遮蔽膜

345、紫外线中能量最低、伤害最小，用于紫外光固化产品较好较安全的是（A）。

A、长波紫外线  B、中波紫外线  C、短波紫外线

346、目前广泛使用的紫外线杀菌灯是使用（C）。

A、长波紫外线  B、中波紫外线  C、短波紫外线

347、紫外光固化产品在汽车修补喷涂行业得到广泛应用的是（A）。

A、紫外光固化底漆  B、紫外光固化色漆  C、紫外光固化清漆

348、使用UVA灯照射紫外光固化底漆时，距离对固化效率的影响很大，较为合适的干燥距离是（C）。

A、10cm  B、15cm  C、20cm

349、水性漆合适的储存温度为（B）。

A、5-40摄氏度  B、5-35摄氏度  C、0-40摄氏度

350、使用吹风枪干燥水性漆时，吹风枪应与工件表面保持（B）。

A、30°  B、45°  C、60°

351、水性底色漆喷枪的喷嘴口径一般为（A）。

A、1、2-1、3mm  B、1、3-1、4mm  C、1、5-1、7mm

352、在使用了絮凝粉后，清洗水性漆喷枪的洗枪水可以循环使用（C）。A、3次  B、5次  C、10次

353、在储存条件合适的情况下，已稀释的水性底色漆的保质期为（B）。A、1个月  B、3-6个月  C、8-12个月

354、水性漆应当在下列哪种容器中混合和储存（C）。

A、铜制容器  B、钢制容器  C、塑料容器

355、涂料细度测定的常用单位是（C）。

A、度  B、毫克  C、微米

356、关于漆膜硬度的说法，不正确的是（B）。

A、测定修补涂膜硬度，较常使用的方法是铅笔硬度法

B、漆膜硬度越高越好

C、原厂漆及双组分聚合型修补漆的硬度范围一般在H-2H

357、喷枪喷涂时喷涂涂料不连续，关于其原因，以下说法错误的是（B）。

A、喷枪密封受损  B、喷嘴口径过小  C、枪杯内涂料不足

358、目前汽车修理行业钣喷车间使用的空气压缩机最高效的是（C）。A、往复活塞式  B、往复膜片式  C、螺杆式

359、以下关于气动干磨机的操作，说法正确的是（C）。

A、气动干磨机开机前应将调速挡放置于最高挡，启动后由高速调向低速

B、气动干磨机开机前应将调速挡放置于最低挡，启动后由低速往高速调

C、气动干磨机开机前调速挡放置于任何位置都可以，启动后再根据需要调节转速

360、原厂涂装后的涂层不包含（B）。

A、电泳底漆  B、原子灰  C、中涂底漆

361、原厂高温漆中，通常使用水性漆产品的是（C）。

A、电泳底漆  B、中涂底漆  C、底色漆

362、原厂配件表面通常已涂装（C）。

A、中涂底漆  B、电泳底漆  C、面漆

363、在塑料件的涂装中，不需要使用柔软剂的涂层是（C）。

A、中涂底漆  B、单工序面漆  C、三工序珍珠漆的底色漆

364、下列塑料中属于热塑性塑料的是（C）。

A、PAB、A  BS  C、PP

365、下列塑料中不属于热塑性塑料的是（C）。

A、PE  B、PC  C、PA

366、PP的成分是（B）。

A、聚氯乙烯  B、聚丙烯  C、聚苯乙烯

367、汽车保险杠最常见的材质是（C）。

A、PA  B、ABS  C、PP

368、用于清洁车身表面的美容蜡、硅化物等污染物的是（C）。

A、溶剂  B、水性清洁剂   C、溶剂型清洁剂

369、对于原厂漆面未造成金属变形的划痕，正确的处理方法是（C）。A、用P180打磨羽状边后刮涂原子灰

B、用P240打磨羽状边后刮涂原子灰

C、用P240-P320打磨羽状边后喷涂中涂底漆

370、去除旧漆膜不需要佩戴的防护用品是（A）。

A、活性炭防护口罩  B、棉纱手套  C、安全鞋

371、去除旧漆膜不可以使用的打磨机是（B）。

A、单动作打磨机

B、偏心距3mm的双动作打磨机   C、偏心距9mm的双动作打磨机

372、损伤区域较小时，去除旧漆膜可以使用的干磨砂纸型号是（A）。A、P120  B、P180  C、P80

373、中涂底漆按照喷灰的方式可以喷涂的最大厚度为（B）。

A、0、1mm  B、0、2mm  C、0、3mm

374、干净白布沾稀稀释剂后擦拭旧漆膜，如果漆膜掉色或严重失光，旧漆膜的类型不会是（B）。

A、硝基漆  B、热固型丙烯酸涂料  C、双组分聚合型涂料

375、不需要施涂环氧底漆的底材是（B）。

A、塑料件  B、铝合金  C、玻璃钢

376、环氧底漆的施工厚度为（A）。

A、15~20μm  B、20~25μm  C、25~30μm

377、现代轿车车身表面主要的材料是（C）。

A、铝合金  B、碳纤维复合材料  C、镀锌钢板

378、去除工件表面的锈蚀，应使用（A）。

A、单动作打磨机

B、偏心距3mm的双动作打磨机

C、偏心距6mm的双动作打磨机

379、打磨镀锌钢板表面应使用（A）。

A、菜瓜布  B、电动砂轮  C、电动钢丝刷

380、硝基腻子的刮涂厚度不能超过（B）。

A、0、3mm  B、0、5mm  C、0、8mm

381、不可以大面积使用的是（C）。

A、不饱和聚酯腻子  B、柔性原子灰  C、硝基腻子

382、适用于塑料表面的原子灰是（B）。

A、钣金原子灰  B、柔性原子灰  C、纤维原子灰

383、适用于玻璃钢表面的原子灰是（C）。

A、钣金原子灰  B、普通原子灰  C、纤维原子灰

384、弧度较大的部位刮涂原子灰时刮板最好是选择（A）。

A、橡胶刮刀  B、硬刮板  C、胶木板

385、在原子灰打磨时需要使用打磨指示层，它的作用是（C）。

A、有效填充砂纸痕、砂眼

B、使面漆更容易遮盖    C、有效显露不平、砂眼等缺陷

386、如果原子灰表面存在填眼灰难以填充的砂眼、砂纸痕，需要（B）。A、磨除砂眼、砂纸痕后刮涂原子灰

B、薄刮原子灰填充   C、喷涂中涂底漆填充

387、使用干磨机打磨原子灰时，下列描述错误的是（B）。

A、应使用偏心距4-6mm的双动作打磨机

B、用P320的干磨砂纸打磨原子灰的边缘至原子灰边缘平滑

C、原子灰的外侧需要扩大打磨不小于15cm的磨毛区

388、无需用于手工打磨原子灰的手刨砂纸型号是（C）。

A、P80   B、P120   C、P240

389、关于反向遮蔽的目的，下列描述不正确的是（B）。

A、最大程度的减小喷漆界限  B、易于揭掉遮盖物 C、防止喷涂台阶

390、HVLP的喷枪在喷涂中涂底漆时设置的气压为（C）。

A、200-300kPa   B、150-200kPa  C、100-150kPa

391、团队意识含义包括(　C　)和合作能力两个方面。

A、集体力量         B、行为规定

C、集体意识         D、规范意识

392、企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是( B )。
A、互利互惠，加强协作  B、加强交流，平等对话
393、职业道德是同人们的职业活动紧密联系的符合(　B　)所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和。

A、职业守则  B、职业特点

C、人生观   D、多元化

394、质量意识是以质量为核心内容,自觉保证(　B　)的意识。

A、工作内容  B、工作质量

C、集体利益  D、技术核心

395、全面质量管理中的四个环节中的D是指(　B　)。

A、计划  B、执行

C、检查  D、处理

396、职业道德承载着企业( A )，影响深远。

A、文化  B、制度

C、信念  D、规划

397、纪律也是一种行为规范，但它是介于法律和(  B　)之间的一种特殊的规范。

A、法规 B、道德

C、制度 D、规范

398、平等就业是指在劳动就业中实行(　D　)民族平等的原则。

A、个人平等         B、单位平等

C、权利平等         D、男女平等

399、社会主义道德建设的核心是(　D　)。

A、为社会服务     B、为行业服务

C、为企业服务    D、为人民服务

400、职业是指(　D　)。

A、人们所做的工作    B、能谋生的工作

C、收入稳定的工作    D、人们从事的比较稳定的有合法收入的工作

二、判断题（共计450道题）

1、汽车车身的刚度越大越好。（╳）

2、在汽车总体构造中，车身的式样决定于汽车的用途。（√）

3、大客车半承载式车身，车身与车架螺栓连接。（╳）

4、汽车车身的材料，高强度钢正在取代传统的低碳素钢。（√）

5、采用半承载式车身的汽车，车身整体承受外力。（╳）

6、车辆经钣金修理和防腐处理后，还需要用清洗剂对车身外饰板清洗。（√）

7、当汽车因为碰撞要进行修理时，要同时修复受损部件的防腐层。（√  ）

8、当代轿车的车身大部分采用非承载式。（╳  ）

9、钣金修理时，使用夹具会对漆膜造成划痕，应作防腐处理。（√  ）

10、汽车车身结构的发展更注重人体工程学。（√  ）

11、影响车身壳体锈蚀速度的因素包括酸雨、工业大气、空气压力。（╳  ）

12、1924年，涂料工业出现了硝化纤维漆，俗称 拉卡 。（√  ）

13、钣金作业是为了恢复车身原来的形状，为涂装施工奠定良好的基础。（√）

14、半承载式车身与车架采用刚性连接，车身承受汽车的一部分载荷。（√）

15、车身结构不同，应采用不同的修理工艺。（√）

16、钣金作业的工艺质量与涂层的材料质量无关。（╳）

17、汽车上使用的塑料只有热固性塑料。（╳）

18、由于塑料密度小、质量小，因此以等质量相比，其比强度要高。（√）

19、塑料由于有独特的理化性能，所以修理的难度比金属大。（√）

20、冷轧钢板具有较好的塑性和韧性，适宜弯曲延伸制成凹凸形、曲面形、弧形等，不易断裂。（√）

21、黑色金属钢板按其性质分为普通薄钢板、优质薄钢板和镀层薄钢板三种。（√）

22、镀层薄钢板按镀层不同分为镀锌、镀锡和镀铅薄钢板三种。（√）

23、厚度为4mm的钢板通常称为厚钢板。（╳）

24、由于铝板抗拉强度较低，所以不宜制作承受大载荷的构件。（√）

25、角钢分等边角钢和不等边角钢。（√）

26、角钢的大小可用号数表示，其数值表示角钢边长毫米（mm）的数值。（╳）

27、塑料是以合成树脂为基体，并加入某些添加剂制成的高分子材料。（√）

28、加入添加剂是为了改善塑料的性能，以扩大其使用范围。（√）

29、底涂层涂料的选择与车身的材质无关。（╳）

30、镀锌薄板，也称马口铁。（╳）

31、薄钢板通常是指厚度在4mm以下的钢板。（√）

32、黑色金属钢板按其厚度不同，分为薄钢板和厚钢板两种。（√）

33、有色金属板材是指除钢、铁材料以外的其他金属或合金。（√）

34、由于铝材抗拉强度高，适宜制作承受大载荷的构件。（╳）

35、铝及铝合金可焊性比铜材好，适合各种焊接方法。（╳）

36、纯铝薄板的耐腐蚀性比酸洗薄钢板好。（√）

37、冷轧钢板比热轧钢板韧性差，制成凹凸形构件易开裂。（╳）

38、热塑性塑料是指经一次固化，不再受热软化只能塑制一次的塑料。（╳）

39、热固性塑料耐热性质好，但力学性能较差。（√）

40、橡胶是一种有机高分子化合物材料，汽车上有许多零件是用橡胶制造的。（√）

41、塑料有化学稳定性好的特点。（√）

42、塑料有比强度低的特点。（╳）

43、塑料有电绝缘性好的特点。（√）

44、塑料的弱点是不耐磨。（╳）

45、塑料有容易吸水的特点。（√）

46、塑料有易老化的特点。（√）

47、塑料有易燃烧的特点。（√）

48、镀锌板的表面已进行过钝化或磷化处理，涂装时不用再喷涂底漆。（╳）

49、金属表面预处理的方法有氧化和钝化两种。（╳）

50、玻璃钢本身具有很好的防腐能力，所以涂装时可选任何底漆。（╳）

51.“开展提醒服务，答复客户咨询，排除客户疑虑；努力满足客户要求，维护客户正当权益”，是《全国汽车维修行业行为规范公约》中“尊重客户，热诚服务”的要求。（√）

52.“开展服务规范化达标活动，树立行业新风尚”是建设机动车维修行业精神文明的有效措施之一。（√）

53.企业认真做好机动车维修检验记录，是具体落实《全国汽车维修行业行为规范公约》中“规范操作，保证质量”的行为之一。（√）

54.“及时受理客户投诉，承担质量保证责任”，是《全国汽车维修行业行为规范公约》中“规范操作，保证质量”提出的要求。（√）

55.《全国汽车维修行业行为规范公约》中“文明生产，保护环境”一条对作业现场未提出明确要求。（×）

56.全国机动车维修业户应共同遵守、自觉执行《全国汽车维修行业行为规范公约》，并相互监督。（√）

57.“维修工具、机件、场地、人身清洁；工具、机件、油水不落地”，是《全国汽车维修行业行为规范公约》中“文明生产，保护环境”提出的具体要求。（√）

58.“通过正常渠道反映企业的意见与要求，不断提升行业整体素质”，是《全国汽车维修行业行为规范公约》中“自我管理，自我发展”提出的要求。（√）

59.“信誉”具有信用和名誉两方面的含义。（√）

60.企业能够长期稳定、持续发展主要靠社会关系，企业诚信差一点不是很重要。（×）

61.给托修方出具《维修竣工出厂合格证》是维修企业执行质量保证期制度的诚信行为。（√）

62.诚信的基础是守法经营，包括经营主体合法、经营行为合法。（√）

63.失信会破坏企业的正常经营，败坏企业的声誉，引发信任危机。（√）

64.在机动车维修行业建立诚信机制，是对机动车维修市场实施标本兼治的有效途径。（√）

65.“企业信誉”是指企业在职业活动中的名声。（×）

66.良好的机动车维修企业质量信誉等级将成为企业的无形资产。（√）

67.规范有序的机动车维修市场需要良好的信誉环境。（√）

68.为人民服务体现了社会主义职业道德建设的先进性和广泛性要求的统一。（√）

69.行业信誉体现了社会承认的该行业在职业活动中的价值。（√）

70.实现“诚信修车”，有利于促进整个行业协调发展。（√）

71、汽车车容装饰美观与汽车产品的技术指标无关，只与车辆年检有关。（╳）

72、有机化合物，简称有机物，是指含有碳元素的化合物。（√）

73、烃分子中一个或多个氢原子被一个或多个羟基取代后的衍生物称之为醇。（√）

74、体质颜料也叫填充颜料，用以改进涂料性能并降低成本。（√）

75、催干剂是一种能够保持漆膜干燥的液体或固体。（╳）

76、热固性树脂对钢铁、锌、铅附着力好，主要用于汽车工业。（√）

77、铝粉颗粒呈平滑的鳞片状，显银色光泽，故称银粉。（√）

78、固化剂是一种具有催化作用的化合物。（╳）

79、同分异构是指物质分子组成相同，但性质有差异的现象。（√）

80、有机化合物的化学键是离子键。（╳）

81、烯烃和炔烃都属于不饱和烃。（√）

82、乙醇燃烧能生成水和二氧化碳，并放出热量。（√）

83、醇能和有机酸反应生成脂和水，叫脂化反应。（√）

84、两个烃基由一个氧原子连接起来的化合物称为醚。（√）

85、醇酸树脂一般是黏稠液体或固体，都具有热固性。（√）

86、聚氯乙烯树脂含氯量为44％～45％，是白色粉末。（╳）

87、工业上聚氯乙烯树脂只有两类，即高分子量聚氯乙烯树脂与低分子量聚氯乙烯树脂。（√）

88、绝大多数有机化合物中都含有氧。（╳）

89、涂料成膜的过程都是有机化学反应。（√）

90、一般条件下，有机物发生化学反应的速度比较缓慢。（√）

91、碳链呈线型的化合物，又称为无环化合物或脂肪族化合物。（√）

92、烃类按照分子结构和性质，可以分成链烃和环烃两大类。（√）

93、结构相似，组成上相差一个或若干个原子团-CH2的物质互称为同系。（√）

94、烷烃的化学键都是饱和键。（√）

95、直链烯烃和炔烃的物理性质变化，同直链烷烃的物理性质变化规律相似，一般碳链越长，熔点、沸点及密度越大。（√）

96、烷烃分子中的一个或多个氢原子被羟基（-OH）取代后的衍生物称为醇。（√）

97、最常见的醇是乙醇，即我们常说的酒精。（√）

98、醇典型的化学反应有氧化反应、酯化反应和脱水反应。（√）

99、烯烃和炔烃都能燃烧并放出大量的热，生成CO2和H2O。（√）

100、根据醇分子中所含羟基的数目将醇分为一元醇和多元醇。（√）

101、酮比较有代表性的化学反应主要有聚合反应、缩合反应及氧化反应。（√）

102、分子中烃基和羧基直接相连接的化合物叫羧酸。（√）

103、甲酸俗称蚁酸，无色有刺激性气味的气体，具有较强的酸性和腐蚀性，能溶于水。（√）

104、苯及其同系物多为液体，都具有芳香气味，但苯蒸气有毒。（√）

105、很多领域均禁止或限制使用苯，因为苯蒸气有毒。（√）

106、有机化学是涂料工业的基础。（√）

107、涂料中的树脂、固化剂、溶剂等各种添加剂，均与有机物有关。（√）

108、芳香烃是制作香水的主要原料。（╳）

109、苯及其同系物多为固体，都具有芳香气味。（╳）

110、苯蒸气有毒，长期接触可能影响造血器官，因此很多领域禁止或限制使用苯。（√）

111、环己酮可用于制作溶剂和稀释剂。（√）

112、有机化合物要比无机物的分子量高得多，故称高分子化合物。（√）

113、高分子化合物的分子结构比较复杂。（╳）

114、线型高分子受热不会熔化，属热固性分子。（╳）

115、体型高分子受热到一定的温度范围开始软化，属热塑性高分子。（╳）

116、体型高分子受热不会熔化，属热塑性高分子。（╳）

117、线型高分子受热会软化，属热固性高分子。（╳）

118、醋酸丁酯是涂料中常用的重要溶剂之一。（√）

119、丙酮是用于挥发成膜涂料的重要溶剂。（√）

120、含甲醛37％的水溶液称福尔马林，可用于消毒。（√）

121、乙醇就是我们平时称的酒精物质。（√）

122、醇和醚都是涂料工业中的重要溶剂，醇是溶解硝酸纤维的常用溶剂。（√）

123、有机化合物的同分异构现象是指分子量相同而结构不同。（╳）

124、有机化合物的同分异构现象是指分子结构不同但分子式相同。（√）

125、一般情况下，有机物发生化学反应的速度比较快。（╳）

126、目前涂料中使用的树脂，以人造树脂为最多。（╳）

127、颜料的遮盖力和着色力是同一内涵的不同表达。（╳）

128、树脂常温下是液态的，受热才能固化。（╳）

129、颜料是一种不溶于水或油的细微粉末。（√）

130、一般颜料颗粒越小，色调越深，亮度越大。（√）

131、一般无机颜料的耐溶剂性比有机颜料好。（√）

132、体质颜料也叫填充颜料，不具遮盖力和着色力。（√）

133、体质颜料有增加涂膜厚度、耐磨性及提高底漆粗糙度的作用。（√）

134、防锈颜料根据其防锈机理不同，可分为化学防锈和物理防锈两类。（√）

135、红丹不能作为铝等轻金属的表面防锈颜料。（√）

136、水不能作为涂料中的溶剂。（╳）

137、每一类树脂在各种不同溶剂中的溶解力是不同的。（√）

138、涂料中使用溶剂是为了降低成膜物的黏度以达到施工要求。（√）

139、溶解在成膜物质中的溶剂，施工后应全部挥发掉，无残余。（√）

140、溶剂的挥发是涂料干燥过程的一部分。（√）

141、溶剂的挥发快慢与附着力无关，与流平性有关。（╳）

142、稀释剂一般由真溶剂、助溶剂和冲淡剂混合组成。（√）

143、稀释剂的选配不当会造成很多缺陷。（√）

144、涂料中添加助剂可以根本改变涂料的性能。（╳）

145、涂料中添加助剂可改善施工性，赋予特殊功能。（√）

146、涂料的流平过程与光泽度无关。（╳）

147、固化剂主要应用于不能自干或烤干结膜的涂料中。（√）

148、固化剂也称催干剂。（╳）

149、增塑剂也称柔软剂。（√）

150、溶剂的释放性越低，挥发率越高。（╳）

151、金属刮板是属于软刮板的一种。（╳）

152、橡胶刮板适用于平面缺陷的填补。（╳）

153、机械打磨工具都是采用电动的。（╳）

154、单向旋转式研磨机适用于平面打磨。（╳）

155、打磨机研磨光洁度与砂纸粗细有关，与振动幅度大小无关。（╳）

156、打磨机振动幅度大，磨腻子速度快。（√）

157、打磨机振动幅度小，不易产生划痕。（√）

158、研磨不同材料，应用不同打磨机。（√）

159、研磨不同形状的底材，要选用不同的打磨机。（√）

160、根据磨料在底板上疏密分布不同，疏砂纸适合湿磨。（╳）

161、一般干磨砂纸的磨料采用氧化铝。（√）

162、锆铝磨料有独特的研磨刃性，研磨时产生热量少。（√）

163、三维打磨材料是指研磨砂附着在三维纤维上形成的打磨材料。（√）

164、涂油性涂料时，应选用辊刷毛为合成纤维的辊筒。（╳）

165、辊筒涂装只适合平面工件的施工。（√）

166、涂料黏度秒数越大，黏度越低。（╳）

167、空气喷涂的涂料黏度一般用涂-4杯测量。（√）

168、高压无气喷涂设备的喷幅大小，由喷嘴决定。（√）

169、抛光机都是单向旋转式的，一般具有砂磨和抛光机双效功能。（√）

170、抛光机按动力分为电动和气动两种，转速可调。（√）

171、抛光盘颜色不同，功能不同。（√）

172、活塞式压缩机分一级压缩和二级压缩，二级压缩气压较高。（√）

173、对空气压缩机每天都需要保养。（√）

174、空气压缩机应尽可能放在室外通风的地方。（╳）

175、目前修理厂用的燃油烤房属直接加热式。（√）

176、目前修理厂用的燃油烤房属间接加热式。（╳）

177、目前修理厂用的燃油烤房属自然对流式。（╳）

178、目前修理厂用的燃油烤房属强制对流式。（√）

179、喷烤合一的烤漆房，喷涂时与烘烤时的空气流速是一样的。（╳）

180、喷烤合一的烤漆房，喷涂时的空气流速小于烘烤时的空气流速。（╳）

181、喷涂时，烤房内的气压应大于房外的气压。（√）

182、烤漆房烘烤时，房内的气压应小于烤房外的气压。（╳）

183、烤漆房烘干时，温度最高不超过80℃，若温度超过90℃可能引起爆炸等。（√）

184、烤漆房内不能进行任何打磨及抛光作业。（√）

185、红外线、紫外线都是电磁波，但两者的波长不同。（√）

186、红外线辐射不需要空气来传导。（√）

187、红外线辐射能量与传播距离无关。（╳）

188、红外线加热，被加热材料的干燥速度与其对红外线能量吸收速度有关。（√）

189、红外线加热，被加热材料深色越深，干燥越慢。（╳）

190、红外线加热，被加热工件的质量越大，干燥越慢。（√）

191、红外线是直线传播的。（√）

192、远红外线比一般红外线干燥能取得更好的效果。（√）

193、铅制品不耐碱，不能用强碱液清洗。（√）

194、锌表面光滑，并会与涂料反应生成锌皂影响附着力，故需作磷化。（√）

195、原子灰打磨只能干磨不能水磨。（√）

196、干磨可分为手工打磨和机械打磨。（√）

197、涂刮第一道腻子只求平整，不求光滑。（√）

198、打磨第一道腻子只求平整，不求光滑。（√）

199、打磨腻子层可采用单旋转打磨机打磨，效率高。（╳）

200、打磨机要平放在打磨面上，不可以倾斜。（√）

201、原子灰干磨后每次都要用气管吹尘、除油。（╳）

202、原子灰干磨后，必须用吹尘枪吹尘。（√）

203、腻子的涂刮范围应超出羽状边范围。（╳）

204、底漆的作用主要是提供附着力和防腐蚀，但不具备填补缺陷功能。（√）

205、磷化底漆只能替代磷化处理，不能替代防腐底漆。（√）

206、磷化底漆也称转换涂层。（√）

207、遮护的功能是使用胶带及各种遮护材料保护非涂饰的表面。（√）

208、空气喷涂使飞雾能扩散至涂饰区外1～2m远。（√）

209、反向遮护能防止遮护区与涂饰区产生台阶。（√）

210、双重遮护可防止涂料易于堆积及渗透遮护材料。（√）

211、边沿的分界遮护胶带应等涂料干透后剥落。（╳）

212、在面漆的涂饰中，纯色漆只能做单工序施工。（╳）

213、单工序是指同一种涂料经喷涂即形成完整的面漆层。（√）

214、单工序颜色比较单调，多工序效果比较丰富。（√）

215、面漆工序越多，喷涂与修补越复杂。（√）

216、异氰酸对油、蜡、水的敏感极强。（√）

217、每喷一层金属漆后，再次喷涂前都要搅拌均匀，防止颜料沉淀。（√）

218、给车身涂上光蜡最好。（╳）

219、给车身涂好上光蜡，要及时抛亮。（√）

220、给车身涂好上光蜡，等蜡完全干后再擦净，便于蜡质渗透。（╳）

221、给车身涂上光蜡，要在蜡半干时擦净为好。（√）

222、塑料具有良好的防腐蚀能力，故在涂装中不需对塑料进行防腐处理。（√）

223、涂料的选择应符合塑料制品的特性和质地。（√）

224、在塑料件的涂装修补中，涂料的选择施工方法将决定修补涂层的质量。（√）

225、在汽车内外塑料件施工中，软性塑料涂装难度较大。（√）

226、汽车车身的涂装修复，主要是防止腐蚀，其次才是美观。（√）

227、涂装维修人员不能只追求满足客户对车身表面的要求，而忽视涂层修复工艺。（√）

228、在金属色涂料中，色彩的效果与金属颗粒大小无关。（╳）

229、在金属色涂料中，色彩的效果与金属颗粒在涂层中的位置有关。（√）

230、在金属色涂料中，色彩的效果与金属颗粒排列密度无关。（╳）

231、如果已知车身已经喷涂过，就必须判断所使用的涂料类型。（√）

232、腻子对金属附着力比涂料好。（╳）

233、色调又称色相，是区分不同色彩的视觉属性。（√）

234、明度是人眼对物体明亮程度的感觉。（√）

235、明度与光源亮度无关。（╳）

236、明度和光源亮度是一样的意思。（╳）

237、彩度又称饱和度，是表示颜色的色纯度。（√）

238、光是一种电磁波，我们看到物体呈现不同颜色是由于物体对光波的反射率不同而形成的。（√）

239、物体只单独对某个很窄的波段产生反射，即说明饱和度强。（√）

240、我们看到的颜色是物体对光线吸收后所呈现的现象。（╳）

241、颜色定位就是将颜色进行量化的一种方法。（√）

242、不同颜色品牌的色母只要属同一类型，就可以掺和使用。（╳）

243、千变万化的汽车涂料颜色都是由数量有限的色母调配而成。（√）

244、新色母上架需先用手工或振荡机摇匀。（√）

245、配色灯的光源与日光是完全一样的，用于在日光不足时配色。（╳）

246、配色灯箱还配备了其他三种光源，用于鉴别颜色异构现象及某种颜料的特殊性。（√）

247、当一对颜色在某种光源下，呈现的颜色是相同的，但在另外的光源下颜色产生差异，称 同色异谱 或 颜色异构 。（√）

248、在严格而又科学的控制下，制造厂下线的汽车不会存在色差。（╳）

249、色母指南中色卡的作用是为了让调色人员能够明确直观地了解该色品的特性，方便调色。（√）

250、颜色色卡与车身颜色完全相符的概率非常低。（√）

251、调配素色漆时，要选用色度和明度比车身颜色低的色卡配方为基础作调整。（╳）

252、调配金属色漆时，要选用正面暗、侧面较亮的色卡配方为基础作调整。（╳）

253、在计量调色中，累计称量比单独称量的误差要小。（╳）

254、在调色中，由于色母颜料的 沉降效应 ，会使颜色变浅。（╳）

255、在调配金属色时，每个色母都会对颜色的正、侧光产生影响。（√）

256、三工序珍珠色很难修补，其最大原因是，喷涂对颜色效果影响很大。（√）

257、调配颜色时，应掌握由深入浅、由浊到艳的手法。（╳）

258、喷涂人员可利用改变喷涂手法的手段达到微调色泽的目的。（√）

259、色母颜料的密度不同，在流平及闪干过程中会影响颜料的分布。（√）

260、涂装是指将涂料涂覆于经处理后的被涂物体表面上。（╳）

261、涂料作为保护和装饰材料使用，它本身又是半成品。（√）

262、在涂料的性能检验中，涂料固体分含量就是所含不挥发成分的百分比。（√）

263、涂料的流平性是检测涂料经涂饰后，刷纹或橘皮消失，形成平滑表面所需要的时间。（√）

264、涂料的流平性太好，易产生流挂、流痕等缺陷。（√）

265、流平时间大于干燥时间，涂膜容易产生垂流。（╳）

266、涂料的遮盖力好，会增加施工及工作量。（╳）

267、涂料储存稳定性越好，储存期就越长。（√）

268、对超过储存期的涂料，要按涂料的技术条件规定项目重新检测。（√）

269、涂装前，对被涂物表面进行的一切准备，称表面预处理。（√）

270、表面预处理是涂料涂装的第一道工序。（√）

271、涂层受到碰撞冲击，对碰撞区的防护层会造成损坏，但不会影响其他部位。（╳）

272、涂装工艺规程，是指导和管理施工作业的。（√）

273、底涂层是物体表面的基础用料。（√）

274、底涂层的主要作用是提供附着力和防腐蚀。（√）

275、刮涂原子灰可代替钣金所做的工作。（╳）

276、风干腻子，越厚干得越快。（╳）

277、载运化学品的载货汽车对面漆的耐化学品性要求很高，装饰性要放在第二位。（√）

278、面漆是物体表面最外层的涂膜，起着装饰、标识和保护物面的作用。（√）

279、随汽车工业的发展，对涂膜表面的要求越来越高，而实现这一要求的最大障碍之一是涂膜中带入脏物。（√）

280、附着力是检测涂膜与被涂物表面结合在一起的牢固程度。（√）

281、目前附着力的检测都会破坏涂膜表面。（√）

282、涂膜的光泽是指涂膜受到光线照射后吸收光线的能力。（╳）

283、涂膜的光泽度越高，其保护能力及防腐能力越强。（√）

284、涂膜的硬度指标体现涂膜抗擦划碰撞及压陷的能力。（√）

285、涂料施工中，安全操作是防止火灾伤亡事故的一个重要措施。（√）

286、涂料施工中的个人保护是防止职业病、保障职工身体健康的重要措施。（√）

287、涂料产品都是易燃品，并有一定毒性在施工中应严格执行劳动保护条例和法规。（√）

288、通风良好的施工环境，不仅有利涂层干燥，还能及时排出有毒挥发物。（√）

289、涂料仓库照明开关应安装在库内，防止外人随便开启。（╳）

290、使用空压机时，随时注意压力计的指针不要超过极限红线。（√）

291、由于涂料施工中大量溶剂挥发，其闪点高，极易燃烧。（╳）

292、浸有涂料、溶剂的棉纱和碎布不能乱放，要集中堆放在一起。（╳）

293、施工现场使用电器插座，应先插好，再合上闸刀开关。（╳）

294、电气设备发生故障时，应先报修，然后再切断电源。（╳）

295、有机溶剂蒸气只能通过呼吸进入人体，施工时必须佩戴防毒面具。（╳）

296、有机溶剂对皮肤的伤害只是引发皮肤干燥，可涂抹润肤霜来保护。（╳）

297、施工人员平时多喝牛奶，多喝水，有利于排毒。（√）

298、仓库密封性要好，防止雨水侵入造成材料的损失。（╳）

299、使用过的棉纱、废漆桶，不能留放在施工场地，应先集中放在库房，以便定期处理。（╳）

300、安全用电是企业经营管理的基本原则之一。（√）

301、电流是触电伤害的直接因素，通过人体的电流越大，致命的危险就越大。（√）

302、触电分电击和电伤，电伤是指电流通过人体造成的内部器官伤害。（╳）

303、触电分电击和电伤，电击是指电流通过人体外部造成的局部伤害。（╳）

304、我国的照明电源都是单相电源。（√）

305、大部分的触电事故都是单相触电。（√）

306、人体同时触及两根火线，引起的触电称两相触电，比单相触电后果严重得多。（√）

307、使用手提电钻时，必须戴上棉纱手套。（╳）

308、电灯开关应安装在零线上。（╳）

309、电气设备失火时，不能用水灭火，只能用泡沫灭火器灭火。（╳）

310、发现有人触电时，要及时抢救，然后关闸。（╳）

311、在涂装材料中，有机溶剂是发生火灾与爆炸的主要材料。（√）

312、物质遇火可引起燃烧的最低温度称自燃点。（╳）

313、物质到一定温度不需外来火源自行燃烧称闪点。（╳）

314、根据不同物质的闪点不同，将火灾危险品分三级。（√）

315、有机溶剂的挥发气体要比空气轻。（╳）

316、烤房要保持一定的通风，保证溶剂气体浓度不大于爆炸浓度。（╳）

317、由于有机溶剂的挥发气体向上飘，故通风排气口应装在高处。（╳）

318、为了防止涂料桶内的涂料挥发，一般盖子比较紧，要用螺丝起子才能开启。（╳）

319、使用化学泡沫灭火器扑灭液体类火灾，要对准液面上喷射。（╳）

320、汽修厂对生产环境污染最严重的是VOC排放。（√）

321、中国已出台国家标准对汽车高温漆的有害物质限量做出了明确规定，汽车修补漆的有害物质限量也已经在制订过程中。（╳）

322、当挥发的有机溶剂气体与空气混合达到一定浓度时，遇到明火会发生爆炸。（√）

323、水性底色漆的漆膜厚度比溶剂型的漆膜厚度厚，所以水性漆遮盖力更好。（╳）

324、荧光灯比自然光偏蓝。（√）

325、调色时颜色由鲜艳向浑浊调整相对比较容易。（√）

326、菜瓜布有很好的柔韧性，适合打磨外形复杂或特殊材料的表面，可用于塑料部件喷涂前的研磨，面漆喷涂前、驳口喷涂前对漆面的研磨等。（√）

327、水性漆色母在使用前都需要搅拌至少5分钟。 （╳）

328、没有涂装塑料底漆的原厂塑料件，可以用合适的砂纸打磨后喷涂中涂底漆。（╳）

329、原子灰表面可以擦涂免磨单组分填眼灰,以填充原子灰表面的砂眼。（√）

330、免磨中涂底漆可以调配不同的灰度。（√）

331、干研磨时一定要佩戴纱布口罩或防尘口罩，以阻止对人体危害最大的粒径5µm以下的粉尘通过呼吸道进入人体。（╳）

332、按照正确的工艺及方法使用水性底色漆，干燥速度能比溶剂型底色漆更快。（√）

333、涂装废弃物必须由具备国家环保资质的专业废弃物处理中心处理。（√）

334、为了避免条件等色，调色时尽量使用配方内的色母，慎重添加非配方中的色母。（√）

335、色环上相对的两个颜色相加会得到灰色。（√）

336、如果喷枪气压过低，会使雾化颗粒较粗，涂膜过厚，导致流挂、溶剂泡等缺陷。（√）

337、塑料件表面应使用柔韧性较高的塑料原子灰。（╳）

338、原子灰表面是否已经完全干燥可以使用指甲划原子灰,如划痕为白色，不发软，则说明原子灰干燥。（√）

339、对于中涂底漆纹理较粗或填充过原子灰的区域，可以使用手刨及P180的干磨砂纸打磨整平、消除缺陷。（╳）

340、喷涂试色板和喷涂车辆的条件要一致，包括试色板和车辆要使用同样灰度的中涂底漆。（√）

341、如果手上不慎沾染了汽车漆，应用布沾溶剂或稀释剂擦掉，再用肥皂水洗干净。（╳）

342、水性底色漆的漆膜厚度比溶剂型的漆膜厚度厚，所以水性漆遮盖力更好。（╳）

343、色调只可沿着色轮向左右两边移动，即红色只可能偏橙或偏紫，不可能偏蓝。（╳）

344、水性漆的废弃物与溶剂型油漆的废弃物处理方式相同。（╳）

345、没有涂装塑料件底漆的原厂塑料件，可以用合适的砂纸打磨后直接喷涂中涂底漆。（╳）

346、塑料件上喷涂清漆，需要根据塑料件的硬度添加柔软剂。（√）

347、施涂打磨指示层并干磨后，显黑色的区域相对较低。（√）

348、喷涂免磨中涂底漆的时候，喷涂的气压需要略低于喷涂普通的中涂底漆。（╳）

349、中涂底漆过度打磨后露出原子灰可以直接喷涂面漆。（╳）

350、为了将颜色调的更加鲜艳，可以在微调时加入色环图上色调与涂料中色调相对的色母。（╳）

351、汽车生产厂已经广泛使用水性漆进行车辆涂装。（√）

352、中国已出台国家标准对汽车高温漆的有害物质限量做出了明确规定，汽车修补漆的有害物质限量也已经在制订过程中。（╳）

353、稀释剂用量过少，会使双工序银粉、珍珠底色漆遮盖力差，并容易起花。（╳）

354、如果溶剂挥发过慢，有可能会导致涂膜硬度不够，整体性能降低。（√）

355、固化剂和树脂发生化学反应而固化成膜的涂料为双工序涂料。（╳）

356、增塑剂增加了涂膜的柔韧性，但涂膜的耐冲击性、硬度、干燥速度等性能都有所下降。（√）

357、当挥发的有机溶剂气体与空气混合达到一定浓度时，遇到明火会发生爆炸。（√）

358、长期喷涂使用异氰酸酯固化剂的双组分油漆，应使用供气式防护面具。（√）

359、调色、喷涂、抛光时可以使用乳胶手套。（√）

360、干研磨时一定要佩戴纱布口罩或防尘口罩，以阻止对人体危害最大的粒径5μm以下的粉尘通过呼吸道进入人体。（╳）

361、如果手上不慎沾染了汽车漆，应用布沾溶剂或稀释剂擦掉，再立即用肥皂水洗干净。（╳）

362、汽车修补行业降低VOC最为有效的方法是使用水性底色漆。（√）

363、全球汽车修补领域主要推广和广泛使用的水性漆是水性底色漆和水性清漆。（╳）

364、确的工艺及方法使用水性底色漆，干燥速度能比溶剂型底色漆更快。（√）

365、水性底色漆的漆膜厚度比溶剂型的漆膜厚度厚，所以水性漆遮盖力更好。（╳）

366、涂装废弃物应由具备国家环保资质的专业废弃物处理中心回收处理。（√）

367、涂装废弃物应由具备国家环保资质的专业废弃物处理中心回收处理。（√）

368、添加固化剂的原子灰在反应时会产生热量，故检查原子灰是否干燥时应检查原子灰刮涂比较薄的地方。（√）

369、同一颜色在不同的光源（例如阳光和灯光）照射下颜色有可能会产生一定差别。（√）

370、荧光灯比自然光偏蓝。（√）

371、白炽灯比自然光的红黄色部分的光量要多。（√）

372、光源照射到物体表面上有可能会被反射，也有可能被吸收。（√）

373、物体是黑色的原因是它将照射的光线全部反射。（╳）

374、珍珠颜料的颜色显得透明多变是因为光线照射到珍珠颜料上时既直接反射，也在各层折射后再反射形成多层反射。（√）

375、红、黄、蓝颜料等量混合起来可得到白色。（╳）

376、颜料调色的过程是加色混合。（√）

377、再生色的彩度低于原色，次生色的彩度更低，而且颜色变得更浅。（╳）

378、调色时颜色由鲜艳向浑浊调整相对比较容易。（√）

379、为了避免条件等色，调色时应使用配方内的色母，不要添加非配方中的色母。（√）

380、色环上相对的两个颜色相加会得到灰色。（√）

381、明度一般用黑白轴表示，越接近白色，人感受到的明度越低。（╳）

382、紫色明度最亮，红、绿色中等，黄色最低。（╳）

383、彩度是指颜色的鲜艳程度，我们通常使用 鲜艳 或 浑浊 来描述。（√）

384、任何一个颜色的色调、深浅度、鲜艳度都可以用孟塞尔颜色系统定量表示出来。（╳）

385、色调只可沿着色轮向左右两边移动，即红色只可能偏橙或偏紫，不可能偏蓝。（√）

386、色调只可沿着色轮向左右两边移动，即红色只可能偏橙或偏紫，不可能偏蓝。（√）

387、将一个较浅的颜色调深，比将一个较深的颜色调浅相对容易。（√）

388、不规则形状的银粉，正面的亮度相对较高，侧视的亮度反而较低。（╳）

389、当两种银粉混合后，表现出来的属性就是原来两个银粉属性的折中。（√）

390、颗粒大小相近时，颗粒椭圆型的银粉会比颗粒形状不规则的银粉侧视更暗。（√）

391、珍珠色母颜料大多数由云母粉表面镀上一层二氧化钛加工而成，通过使用不同厚度的云母粉而得到不同颜色的珍珠颜料。（╳）

392、珍珠色的正面颜色由透射光产生，侧面颜色由反射光产生。（╳）

393、底漆喷枪的喷幅较为集中，喷幅的中心湿润区域较大而周边的雾化区域较小。（√）

394、面漆喷枪的喷幅相对比底漆喷枪更宽，雾化区比湿润区要更宽大。（√）

395、使用HVLP喷枪，一般情况下压缩空气主管路的内径要达到50mm，支管路的内径要达到 25mm，橡胶软管的内径要达到9-10mm。（√）

396、喷枪上角孔的作用是雾化涂料。（╳）

397、喷枪上辅助孔的作用是雾化涂料并控制漆雾的形状。（╳）

398、涂料控制旋钮和枪针在一条直线上，它调整枪针和喷嘴的开口距离大小，从而能调整喷幅的大小。（╳）

399、如果喷枪气压过大，会使出漆量增大，涂膜过厚，导致流挂、溶剂泡等缺陷。（╳）

400、逆时针转动涂料控制旋钮可减小出漆量，顺时针转动涂料控制旋钮可增加出漆量。（╳）

401、喷涂时，喷枪需要与工件表面保持垂直并保持合理距离。（√）

402、漆膜喷涂过薄可能导致流平不佳、亮度不佳、产生橘皮。（√）

403、当进行驳口修补时，喷枪需要弧形移动，以保证底漆部位得到均匀遮盖，驳口区域逐渐变薄，使颜色得到过渡。（√）

404、喷涂路线应该按照从高到低、从上到下、先里后外的顺序进行。（√）

405、喷枪的喷嘴每次使用后都需要清洗。（╳）

406、当喷嘴空气帽上的孔不干净时，可以使用缝衣针小心清洁。（╳）

407、风帽上面的角孔堵塞或受损会导致喷枪喷涂不连续。（╳）

408、燃油型的烤房比燃气型的烤房烘烤成本低。（╳）

409、汽车修补漆烤漆房的烘烤温度要能达到60-80℃。（√）

410、燃气型烤漆房较燃油型烤漆房环保。（√）

411、使用红外线烤房不便于气温较低时升温喷涂。（╳）

412、烤漆房的进气过滤采用2级过滤。（√）

413、柴油型烤漆房在烘烤作业时，只有进风机系统启动，排风机系统关闭。（╳）

414、柴油型烤漆房在烘烤时，当温度达到设定温度时，燃烧器会自动停机。（√）

415、国内的烤漆房一般采用正压送风，正压送风可保证室外空气不能进入烤漆房，保持烤漆房内的清洁。（√）

416、红外线烤漆房是属于辐射加热方式，较柴油型烤漆房的热空气对流加热方式烘烤效率高。（√）

417、柴油型烤漆房除过常温喷涂状态和烤漆状态，还可以设定为升温喷涂状态。（╳）

418、柴油烤漆房如烘烤点火不成功，不可重复点火5次以上，防止喷油嘴喷出较多燃油发生爆燃。（╳）

419、螺杆式空气压缩机的出气含油量较活塞式空气压缩机小。（√）

420、空压机每天都需要放掉储气罐、油水分离器、冷冻干燥机中的水分。（√）

421、空压机需要定期添加或更换曲轴箱内的机油。（√）

422、油水分离器通常安装在支气管路及橡胶软管之间，以再次进行油水分离。（√）

423、喷涂工位需要安装单节油水分离器。（╳）

424、所有的油水分离器都需要每日打开排水阀1-2次，将分离在杯中的油、水放掉。（╳）

425、油水分离器中的每节滤芯都需要每6个月更换一次。（╳）

426、压缩空气供气主管应在车间上方设置为环形，以保证各处的压力相同且均衡稳定。（√）

427、压缩空气供气主管应设置排水端并且管道应向排水端倾斜。（√）

428、输送压缩空气的橡胶软管，长度每增加5m，压力会相应降低20-35kPa，因此橡胶软管的长度不能超过8m。（╳）

429、打磨机根据动力来分，有电动和气动两种，电动打磨机质量较轻。（╳）

430、汽车修补行业中较为常见的是圆形双动作或单动作打磨机，动力以气动为主。（√）

431、双动作打磨机的打磨盘沿旋转轴旋转，而旋转轴为偏心轴。（√）

432、抛光使用的打磨机的偏心距比研磨中涂底漆的打磨机的偏心距大。（╳）

433、直线往复式打磨机的打磨痕迹粗于轨道式打磨机。（√）

434、如果打磨系统中没有伺服系统，则气动打磨机的供气管路上需要配置单节油水分离器。（√）

435、无论使用何种打磨机，都需要将打磨机放在工件表面再启动。（√）

436、干磨手刨主要用于原子灰、中涂底漆的粗打磨。（√）

437、干磨主要使用干磨机打磨，难以机磨的位置使用手工干磨。（╳）

438、中央集尘式打磨系统采用多层重叠倒流方式吸风，吸力强，吸尘效果更好。（√）

439、干磨砂纸编号越大则砂纸越细。（√）

440、菜瓜布是将研磨颗粒粘附在三维纤维上制成的，具有很好的柔韧性。（√）

441、菜瓜布可用于中涂喷涂前、面漆喷涂前、驳口喷涂前对漆面的研磨。（╳）

442、双动作打磨机较单动作打磨机的切削力强。（╳）

443、干磨机集尘袋内的灰尘量达到1/2时就需要更换集尘袋。（╳）

444、汽车喷涂维修时较为先进的遮蔽方法是使用遮蔽纸和车罩遮蔽。（╳）

445、遮蔽时仅使用遮蔽纸会因为宽度不够导致贴护速度慢，需要配合遮蔽膜一起使用。（√）

446、线条喷涂胶带适用于双色或多色喷涂，能够保证不同颜色色漆涂装的边界清晰、整齐。（╳）

447、红外线烤灯烘烤要比烤漆房烘烤的速度快，但能耗较高。（╳）

448、短波红外线的穿透力最弱，长波红外线的穿透力最强。（╳）

449、使用红外线烤灯烘烤不同颜色的面漆，需要的时间长度不同。（√）

450、红外线能够穿透漆膜使其从里往外干燥，干燥速度快于用烤漆房热风烘烤。（√）

三、多项选择题（50）

1.汽车常用塑料中，（ABC）属于热塑性塑料。

A．环氧树脂   B．聚氨酯    C．聚丙烯    D．不饱和聚酯

2.烷烃的化学性质稳定，但在（ABC）条件下，也会发生某些反应。

A．高温      B．加压     C．催化剂     D．常温

3.甲烷在充足的氧气中完全燃烧，生成（AB），并放出热量。

A．二氧化碳    B．水     C．乙苯       D．乙烷

4.醇可以在空气中燃烧，生成（AB），并放出热量。

A．二氧化碳    B．水     C．酯         D．乙酸

5.有环状结构而且有脂肪特性的是（AB）。

A．苯       B．环己烷    C．甲基       D．乙烷

6.关于苯的性质，下列（ACD）的叙述是正确。

A．无色易挥发   B．不易燃烧    C．芳香气味   D．有毒

7.下列（BC）物质的变化属于化学变化。

A．水结冰           B．铁变成铁锈

C．甲烷燃烧         D．汽油挥发成气态

8.下列物质中，（ACD）属于纯净物。

A．二氧化碳     B．空气      C．水      D．铁

9.下列物质中，（AC）属于酸。

A．硫酸         B．硫酸铜    C．盐酸    D．水

10.关于不饱和烃的物理性质，下列（ACD）的叙述是正确。

A．常温下是气体、液体       B．结构简单，分子量大

C．沸点在100℃以下          D．能发生加成反应

11.关于乙醇，下列（BCD）的叙述是正确。

A．乙醇分子式为C2H4OH          B．乙醇俗称酒精

C．乙醇可从乙烯气中制取       D．乙醇可用淀粉发酵制得

12.有机化合物的特性是（ABDE）。

A．难溶于水        B．可燃性     C．熔沸点高

D．反应速度缓慢    E．同分异构现象

1.在稀料的组分中，（CD）物质对成膜物无溶解力。

A．正溶剂     B．助溶剂    C．添加剂    D．溶剂

2.在下列涂料的组分中，形成涂膜后仍存在的物质是（AB）。

A．树脂       B．颜料      C．助剂      D．溶剂

3.在下列涂料的组分中，不能单独成膜的物质是（BCD）。

A．树脂       B．颜料      C．助剂      D．溶剂

4.涂料具有的功能是（ABCDEF）。

A．保护        B．装饰        C．绝缘

D．导电　      E．示温        F．隐身

5.颜料在涂料中的作用是（ABCDEF）。

A．遮盖力      B．色彩        C．耐磨

D．耐热　      E．防锈        F．增厚

6.在实际施工中，涂料的烘干时间与（ABCD）等因素有关。

A．涂料的颜色      B．工件的形状       C．工件的材质

D．工件的厚度      E．工件的质量

7.下列代表涂料型号的是（ABE）。

A．S07-1     B．G64-1      C．X-5

D．H-1　     E．Q20-34

8.树脂作为主要成膜物质应具备（ABDEF）的特性。

A．光泽       B．硬度        C．色彩

D．耐水性　   E．耐酸碱      F．弹性

9.下列属于合成树脂的是（BDEF）。

A．沥青     B．环氧     C．硝酸纤维素

D．聚氨酯　 E．聚酯     F．醇酸

10.沥青的来源分为天然沥青和人造沥青，下列属于人造沥青的是（BCDE）。

A．地沥青     B．石油沥青    C．煤沥青

D．焦油沥青　 E．脂肪沥青

11.环氧树脂的优点是（ABCD）。

A．黏和力强    B．收缩性小    C．耐化学品性优良

D．韧性好      E．抗紫外线

12.丙烯酸树脂的优点是（ABCD）。

A．颜色浅         B．变色性小

C．久晒不变黄     D．用于金属颜料不会发黄发暗

13.颜料应该具备（ABCDE）的特性。

A．遮盖力       B．着色力      C．高分散度

D．色彩鲜明   　E．光稳定性

14.对溶剂的技术要求是（ABCDE）。

A．色浅       B．透明       C．化学性能稳定

D．毒性小　   E．来源稳定

15.涂料的流平性与（ABCD）因素有关。

A．涂层厚度     B．涂料黏度

C．表面张力     D．溶剂的挥发

16.涂料中加入增塑剂后，（ABC）性能有所下降。

A．抗张强度    B．硬度     C．耐热性

D．延伸性　    E．附着力

17.轿车车身涂层对（ABCD）性能要求很高。

A．装饰性      B．耐久性     C．保护性     D．保光性

18.主要靠面漆来实现的性能有（ABCD）。

A．耐候性      B．装饰性      C．耐湿性

D．抗污性　    E．防腐性

19.下列材料中，属于中间涂层范围的是（BCD）。

A．防锈底漆    B．腻子     C．二道浆

D．封底漆　    E．磷化底漆

20.感知颜色需（ABD）等要素。

A．光      B．视觉感官    C．时间

D．物体    E．听觉器官

21.颜色的重要特性有（BDE）。

A．质量    B．色调    C．容量    D．明度    E．彩度

22.下列的颜色中，（BDE）是非彩色类。

A．红    B．灰    C．黄    D．黑    E．白

23.调色中需要用的设备有（BCDE）。

A．色母      B．调色架       C．电子秤

D．配色箱    E．喷涂样板设备  F．色卡资料

24.色母搅拌浆盖出漆口涂料应及时清除，不然会引发的问题有（ABCD）。

A．造成安全隐患      B．影响称重精确

C．影响调色准确度    D．影响色母滴加的可控性

25.搅拌架放置的要求有（ABC）。

A．通风    B．温度适中   C．地面平整牢固    D．阳光直射

26.使用电子秤称重色母的要求有（ABCDEF）。

A．避免振动      B．称重轻拿轻放     C．定期校正

D．避免气流影响  E．不可在秤上搅拌    F．保持清洁

27.涂料厂家发布颜色登记册的信息中主要有（ABCDEF）。

A．颜色名称    B．颜色代码    C．出厂年份   D．停用年份

E．使用车型    F．代码在车上位置    G．代码上字母含义

28.色母指南的色卡能提供（ABCE）等信息。

A．该色母在素色漆中特性    B．该色母在金属漆中特性

C．金属颗粒大小      D．该颜料密度      E．该色母遮盖力

29.调配颜色前要做好（ABCDE）等准备工作。

A．色母已搅拌均匀   B．色母的数量能满足

C．调色罐是干净的   D．电子秤已校准

E．搅拌尺已准备好

30.在判断试板与修补区色差时，会影响正确判断的因素有（ABCDE）。

A．修补区域的光线           B．修补区域的周围环境

C．比色区原涂膜的老化层     D．比色区与试板的角度一致性

E．长时间的盯视

31.调整金属色侧视效果的手段主要有（ABCDEF）。

A．改变基调色母间比例    B．合适的银粉组合

C．使用银粉控色剂        D．通过白色色母

E．使用青黄或鲜黄色母    F．多使用透明色母

32.金属色泽与喷涂人员习惯有很大关系，使颜色变浅的因素有（ACE）。

A．走枪速度快   B．枪距近     C．喷涂次数少

D．油漆流量大   E．清漆薄

33.下列能使金属漆色泽变深的因素有（BD）。

A．稀料配比多   B．用慢干型稀料   C．喷枪口径小

D．喷涂气压小   E．枪幅扇面大

34.车身涂装质量检验包含（ABCD）等内容才能真正评定车身涂装质量。

A．原材料的性能    B．施工时性能

C．涂膜的性能      D．涂层质量

35.我国的标准包括（ABCD）。

A．国家标准    B．行业标准    C．地方标准

D．企业标准    E．自定标准

36.涂料的细度直接影响（ABCD）。

A．涂膜平整性     B．涂膜的保护性

C．涂膜的透水性   D．涂料储存稳定性

37.涂料的固体分含量的高低对（ABCD）有影响。

A．涂料用量     B．涂饰次数    C．涂层膜厚

D．遮盖力       E．光泽度

38.影响涂料流平性与（ABCDEF）等情况有关。

A．溶剂的溶解力   B．溶剂的挥发速度   C．喷枪的出漆量

D．施工环境温度   E．喷房空气流速     F．一次成膜厚度

39.影响涂料遮盖力的因素有（BCD）。

A．颜料密度        B．颜料颗粒大小

C．颜料的分散性    D．颜料的颜色

40.在储存涂料时，不允许与（BCD）等混合存放。

A．不燃性物质    B．可燃物质

C．氧化剂        D．金属粉末

41.汽车涂装是一个完整的工艺过程，必须对涂装的（ABCD）等阶段进行检验。

A．涂料的检验      B．被涂物表面的检验

C．工艺过程检验    D．涂层的检验

42.下列表面预处理的方法中，属于化学处理方法的是（BCD）。

A．喷砂除锈        B．酸洗除锈

C．磷化处理        D．纯化处理

43.下列表面预处理的方法中，属于物理处理方法的是（AC）。

A．喷砂除锈        B．酸洗除锈

C．砂磨除锈        D．磷化除锈

44.与表面预处理的方法相适应的是（ABCD）。

A．工件的用途      B．工件的材质

C．工件的要求      D．工件的表面状况

45.下列涂膜类型中，对装饰性无明显要求的是（DE）。

A．高级装饰涂膜   B．装饰性涂膜    C．保护装饰性涂膜

D．一般防护性涂膜    E．特殊防护性涂膜

46.腻子的基料中包含（ABCDF）。

A．颜料    B．填充料   C．油料或树脂

D．催干剂  E．固化剂   F．溶剂

47.腻子的刮涂次数主要取决于（ABD）。

A．工件表面状况    B．施工质量要求

C．腻子干燥速度    D．操作人员技术水平

48.中途底漆面漆应具备的特性是（ABCD）。

A．增强底、面漆间的附着力     B．提高底涂层的封闭性

C．能填充细微的痕迹           D．提高涂层的光泽

E．优良抗紫外线性能

49.喷涂车身漆面底层时处理不当，会引起（BE）等问题。

A．橘皮      B．鱼眼     C．流挂

D．起花      E．附着力差

50.与车身喷涂技术有关而引起的现象是（CDE）。

A．腻子痕     B．起泡     C．挂痕

D．露底       E．色不匀